附件2：

厨卫水龙头产品申报要求及检测办法

国家节水器具产品质量监督检验中心

二○一七年五月

厨卫水龙头产品申报要求及检测办法

1.范围

本方案适用于2017年厨卫水龙头产品检测。检测产品范围为水龙头（包括面盆龙头、厨房龙头）。本方案内容包括检测依据、检测项目、检测要求及方法。

2.检测依据

GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

AS 2345:2006 铜合金抗脱锌

ISO 3822-1999用于供水设施的装置和设备发出的噪音的实验室试验

3.检测项目

面盆（冷/热水）龙头： 金属污染物析出、强度性能、密封性能、流量、灵敏度、金属基体镀层附着强度试验、表面耐腐蚀性能、抗脱锌性能、噪声性能、流量均匀性、水嘴用水效率等级；

厨房龙头（冷/热水）：金属污染物析出、强度性能、密封性能、流量、灵敏度、金属基体镀层附着强度试验、表面耐腐蚀性能、抗脱锌性能、噪声性能、流量均匀性、水嘴用水效率等级；

4.检测要求及方法

4.1面盆龙头检测要求及方法见表1。

表1 面盆龙头检测要求及评分方法

| 评选项目 | 占比 | 检测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐用性能 | 30% | 金属基体镀层附着强度试验（GB18145-2014） | 热震试验后，不应出现裂纹、起皮或脱落现象 | 基础分30分 | 100 |
|  |  |  | 加分方法 | / | 出现不合格现象，此项0分 |  |
|  | 20% | 抗使用负载（GB18145-2014） | 手柄或手轮承受45N的轴向拉力应无松动现象。 | 基础分20分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | / | 出现不合格现象，此项0分 |  |
|  | 25% | 表面耐腐蚀性能(GB18145-2014) | 进行酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级（RA）9级的要求。 | 基础分10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 经过24小时ASS测试后，继续进行12小时ASS测试 | 测试达到10级：15分 测试达到9级: 5分 低于9级：不得分 |  |
|  | 25% | 抗脱锌性能（AS2345-2006） | 铸造铜合金：脱锌深度≤100μm； 锻造、机加工、拉拔管材：截面方向脱锌深度≤100μm，拉拔方向脱锌深度≤300μm | 基础分：15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照脱锌深度加分 | 铸造铜合金：脱锌深度≤50μm加5分； 铸造铜合金：脱锌深度≤30μm加10分； 锻造、机加工、拉拔管材：截面方向脱锌深度≤50μm，拉拔方向脱锌深度≤150μm，加5分； 脱锌深度≤30μm； 锻造、机加工、拉拔管材：截面方向脱锌深度≤30μm，拉拔方向脱锌深度≤100μm，加10分； |  |
| 安全性能 | 50% |  | 应符合标准中相关要求 | 基础分45分（符合该项要求） | 100分 |
|  |  | 金属污染物析出（GB18145-2014） | 加分方法 | 按照金属元素析出量数值进行加分 | 铜合金水嘴：铜合金水嘴铅项目值在0~2（μg/L）时，加 5分。 不锈钢水嘴： 不锈钢水嘴六价铬项目值在0~1.0（μg/L）时，加5分， |  |
|  | 15% | 铅加权值（NSF372-2016） | 符合标准要求 | 基础分15分（符合该项要求） |  |
|  | 15% | 灵敏度测试（GB18145-2014） | 符合标准要求 | 基础分： 10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照位移距离加分 | 灵敏度测试，位移10mm~12mm,加1分，位移12mm~15mm,加3分, 13mm以上的加5分 |  |
|  | 20% | 水嘴噪声（ISO 3822-1999） | 按照标准进行测试 | / |  |
|  |  |  | 加分项 | 不同的声学等级进行加分 | 声学等级 I级 加15分 声学等级 II级 加10分 声学等级 II级 加5分 |  |
| 节水性能 | 15% | 流量（GB18145-2014） | 符合标准要求 | 基础分10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照流量不同，加分 | 流量在：3.0L/min~4.0 L/min，加5分；4.0L/min~5.0 L/min，加3分；5.0L/min~6.0 L/min，加1分；6.0L/min以上不加分。 |  |
|  | 50% | 流量均匀性（GB25501-2010） | 符合标准要求 | 基础分30分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照流量差值不同进行加分 | 流量均匀性在0.01L/s~0.03 L/s，加20分； 流量均匀性在0.04L/s~0.07 L/s，加10分 | 100 |
|  | 35% | 水嘴用水效率等级（GB25501-2010） | 加分方法 | 按照流量级别不同进行加分 | 1级水效： 加35分 2级水效：加20分 |  |
| 基础性能 | 不占比例 ，必须合格 | 强度性能（GB18145-2014） | 按照GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》7.6.1的要求进行测试 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 密封性能（GB18145-2014） | 按照GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》7.6.1的要求进行测试 | 符合标准要求 |  |

4.2 厨房龙头检测要求及评分方法见表2

表2 厨房龙头检测要求及评分方法

| 评选项目 | 占比 | 检测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐用性能 | 40% | 金属基体镀层附着强度试（GB18145-2014） | 热震试验后，不应出现裂纹、起皮或脱落现象 | 基础分40分 | 100 |
|  |  |  | 加分方法 | / | 出现不合格现象，此项0分 |  |
|  | 25% | 表面耐腐蚀性能(GB18145-2014) | 进行酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级（RA）9级的要求。 | 基础分10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 经过24小时ASS测试后，继续进行12小时ASS测试 | 测试达到10级：15分 测试达到9级: 5分 低于9级：不得分 |  |
|  | 35% | 抗脱锌性能（AS2345-2006） | 铸造铜合金：脱锌深度≤100μm； 锻造、机加工、拉拔管材：截面方向脱锌深度≤100μm，拉拔方向脱锌深度≤300μm | 基础分：25分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照脱锌深度加分 | 铸造铜合金：脱锌深度≤50μm加5分； 铸造铜合金：脱锌深度≤30μm加10分； 锻造、机加工、拉拔管材：截面方向脱锌深度≤50μm，拉拔方向脱锌深度≤150μm，加5分； 脱锌深度≤30μm； 锻造、机加工、拉拔管材：截面方向脱锌深度≤30μm，拉拔方向脱锌深度≤100μm，加10分； |  |
| 安全性能 | 50% |  | 应符合标准中相关要求 | 基础分45分（符合该项要求） | 100分 |
|  |  | 金属污染物析出（GB18145-2014） | 加分方法 | 按照金属元素析出量数值进行加分 | 铜合金水嘴：铜合金水嘴铅项目值在0~2（μg/L）时，加 5分。 不锈钢水嘴： 不锈钢水嘴六价铬项目值在0~1.0（μg/L）时，加5分， |  |
|  | 30% | 灵敏度测试（GB18145-2014） | 符合标准要求 | 基础分： 20分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照位移距离加分 | 灵敏度测试，位移10mm~12mm,加2分，位移12mm~15mm,加6分, 13mm以上的加10分 |  |
|  | 20% | 水嘴噪声（ISO 3822-1999） | 按照标准进行测试 | / |  |
|  |  |  | 加分项 | 不同的声学等级进行加分 | 声学等级 I级 加15分 声学等级 II级 加10分 声学等级 II级 加5分 |  |
| 节水性能 | 15% | 流量（GB18145-2014） | 符合标准要求 | 基础分10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照流量不同，加分 | 流量在：3.0L/min~4.0 L/min，加5分；4.0L/min~5.0 L/min，加3分；5.0L/min~6.0 L/min，加1分；6.0L/min以上不加分。 |  |
|  | 50% | 流量均匀性（GB25501-2010） | 符合标准要求 | 基础分30分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照流量差值不同进行加分 | 流量均匀性在0.01L/s~0.03 L/s，加20分； 流量均匀性在0.04L/s~0.07 L/s，加10分 | 100 |
|  | 35% | 水嘴用水效率等级（GB25501-2010） | 加分方法 | 按照流量级别不同进行加分 | 1级水效： 加35分 2级水效：加20分 |  |
| 基础性能 | 不占比例 ，必须合格 | 强度性能（GB18145-2014） | 按照GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》7.6.1的要求进行测试 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 密封性能（GB18145-2014） | 按照GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》7.6.1的要求进行测试 | 符合标准要求 |  |