附件3：

花洒产品申报要求及检测办法

国家节水器具产品质量监督检验中心

二○一七年五月

花洒产品申报要求及检测办法

1.范围

本方案适用于2017年花洒产品质量检测。检测产品范围为花洒及花洒套装。本方案内容包括检测依据、检测项目、检测要求及评分方法。

2.检测依据

GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

GB/T 23447-2009 《卫生洁具 淋浴用花洒》

GB/T 23448-2009  《卫生洁具 软管》

GB 28378-2012 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》

ISO 3822-1999《用于供水设施的装置和设备发出的噪音的实验室试验》

3.检测项目

花洒套装（含淋浴软管）：外观质量、管螺纹精度、安全性能、表面涂、镀层质量（耐腐蚀性能）、密封性能、机械强度、耐冷热疲劳试验、灵敏性、流量均匀性、平均喷射角、花洒功能转换寿命、温降、声学等级、软管耐老化性能、拉伸性能、喷射力。

4.检测要求及评分方法

4.1花洒套装检测要求及评分方法

表1 花洒套装检测要求及评分方法

| 评选项目 | 占比 | 检测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐用性能 | 35% | 表面涂、镀层质量（只测试花洒及淋浴器） | 耐腐蚀性能 (GB/T 23447-2009，GB18145-2014） | 进行酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级（RA）9级的要求。 | 基础分0分 | 100 |
|  |  |  |  | 加分方法 | 经过24小时ASS测试后，继续进行12小时ASS测试 | 测试达到10级：35分 测试达到9级: 25分 测试达到5-8级：15分 |  |
|  | 25% | 耐冷热疲劳性能 (GB/T 23447-2009） 耐冷热循环性（GB/T23448-2009） | 按照GB/T 23447-2009标准中的5.7要求，应无漏水、裂纹、变形和功能故障 | 基础分15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 继续进行冷热疲劳测试 | 测试达到600次循环后，无功能损坏，加10分 |  |
|  | 30% | 花洒功能转换寿命试验 | 按照GB/T 23447-2009标准中的5.12要求，应无漏水、裂纹、变形和功能故障 | 基础分10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 继续进行寿命测试 | 测试达到20000次循环后，无功能损坏，加10分； 测试达到30000次循环后，无功能损坏，加20分； |  |
|  | 10% | 抗拉伸性（GB/T23448-2009） | 应符合相关标准要求 | 基础分10分 |  |
|  |  | 耐老化性（GB/T23448-2009） |  |  |  |
| 舒适性能 | 15% | 花洒噪声（ISO 3822-1999） | 按照标准进行测试 | / | 100 |
|  |  |  | 加分项 | 不同的声学等级进行加分 | 声学等级 I级 加15分 声学等级 II级 加10分 |  |
|  | 25% | 花洒喷射力（测试本项目的产品应符合流量均匀性） | 按照附件1进行测试 | 喷射力大于0.56N， 加25分 |  |
|  | 20% | 灵敏度测试（GB18145-2014,只测试混水阀，恒温混水阀测试参照GB18145） | 符合标准要求 | 基础分： 10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照位移距离加分 | 灵敏度测试，位移10mm~12mm,加2分，位移12mm~15mm,加6分, 13mm以上的加10分 |  |
|  | 20% | 温降(GB/T 23447-2009） | 温降不大于3℃ | 基础分5分 |  |
|  |  |  | 加分项 | 按照温度的降低加分 | 温降0℃~1.5℃：加15分 温降1.5℃~2.0℃：加15分 |  |
|  | 20% | 平均喷射角 (GB/T 23447-2009） | 0°~8° | 基础分10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照不同角度加分 | 0°~3°，加10分 3°~5°， 加5分 |  |
| 节水性能 | 50% | 流量均匀性（GB28378，GB/T 23447-2009 ） | 符合标准要求 | 基础分30分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照GB/T 23447-2009进行流量测试，测试压力参照GB 28378-2012标准要求，按照流量差值不同进行加分 | 流量均匀性在0.01L/s~0.03 L/s，加20分； 流量均匀性在0.04L/s~0.07 L/s，加10分 | 100 |
|  | 50% | 花洒用水效率等级（GB28378，GB/T 23447-2009） | 加分方法 | 按照GB/T 23447-2009中的管路进行流量测试，测试压力及评分方法参照GB 28378-2012标准要求，按照流量等级不同进行加分 | 1级水效： 加50分 2级水效：加30分 |  |
| 基础性能 | 不占比例 ，必须合格 | 外观质量（GB/T 23447-2009） | 符合GB/T 23447-2009的要求 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 管螺纹精度（GB/T 23447-2009，GB18145-2014） | 符合GB/T 23447-2009的要求 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 密封性能（GB/T 23447-2009，GB18145-2014） | 符合GB/T 23447-2009的要求 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 安全性能（GB/T 23447-2009） | 符合GB/T 23447-2009的要求 | 符合标准要求 |  |

花洒喷射力测试方法

测试装置 （见下图）

测试步骤

- 测试步骤见ASME A 112.18.1-2012 中第5.12 条款；

- 在测试之前应被彻底冲洗；

- 连接样品到一个内壁光滑的管路或管道系统，长度等于至少20倍管路内径，或安装在装置的进水口处；

- 样品连接到一个相同名义尺寸连接装置的管路或管路系统；

- 试验时安装标准配件；

- 用力平衡装置作为设备，测试设备见上图。