UDC

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

P                                        T/CBDA X-XXXX

硅藻泥装饰装修壁材施工技术规程

Technical specification for application of diatomaceous interior wall finishing materials

201X-XX-XX 发布                                201X-XX-XX实施

中国建筑装饰协会发布

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

硅藻泥装饰装修壁材施工技术规程

Technical specification for application of diatomaceous interior wall finishing materials

T/CBDA X-XXXX

批准机构：中国建筑装饰协会

施行日期：201X年XX月XX日

中国建筑工业出版社

201X年北京

前　　言

根据中国建筑装饰协会2015年11月25日《第三批团体标准（CBDA标准）计划立项》的要求，由中国建筑材料科学研究总院有限公司主编，会同有关单位，共同编制了本规程。

本规程在编制过程中，编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结硅藻泥装饰壁材行业工程施工、工程应用和科研等经验，参考国内外硅藻涂装壁材工程的标准和资料，并在广泛征求行业意见的基础上，通过反复讨论、修改与完善，定稿编制本规程。

本规程的主要技术内容包括：1总则、2术语、3材料的质量要求、4基层处理及要求、5施工、6质量验收、7 维修保养。

本规程某些内容涉及知识产权的具体技术问题，使用者可直接与本规程的有关持有者协商处理，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由中国建筑材料科学研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请将意见和有关资料寄往中国建筑材料联合会生态环境建材分会秘书处（邮编：100024，地址：北京朝阳区管庄东里1号中国建材研究总院绿建楼307室，电话：51167587）。

本规程主编单位：中国建筑材料科学研究总院有限公司

本规程参编单位：中国建筑材料联合会生态环境建材分会

中国建筑装饰协会全装修产业分会

中关村绿环硅藻新材料产业技术创新联盟

吉林省兰舍硅藻新材料有限公司

吉林省春之元硅藻泥有限公司

营口盼盼硅藻材料集团有限公司

青岛大秦硅藻泥壁材有限公司

上海佳鹭新型建材有限公司

广州太氧谷环保科技有限公司

武汉美瑞爱家环保科技有限公司

上海清殊环保材料科技有限公司

安徽琦家科技股份有限公司

长白朝鲜族自治县北疆硅藻土新材料科技有限公司

广东涂乐师新材料科技有限公司

吉林省泥师傅硅藻泥有限公司

吉林省绿森林环保科技有限公司

福建比美特环保集团有限公司

福州筑尚环保科技有限公司

武汉绿色音符环保材料科技有限公司

广州市维多纳环保科技有限公司

合肥荣事达电子电器集团有限公司

中山市博瑞建材有限公司

本规程主要起草人员：侯国艳  冀志江  王  静  罗  胜  张立功  马  勇  韩国贺

瞿世清  李国栋 詹耀东  陈紫瑞  王洪建  王  宇  江  勇

刘妍霞  刘启森 刘  辉  冯国春  刘一林  沈承权  李海军

李  强  李军华

本规程主要审查人员：

目　　次

1　总　则	1

2　术　语	3

3　材料的质量要求	5

4　基层处理及要求	6

5　施　工	9

5.1　一般规定	9

5.2　施工流程	11

5.3　施工准备	12

5.4　施工工艺	13

6　质量验收	22

6.1　一般规定	22

6.2　主控项目	23

6.3　一般项目	24

6.4　验　收	25

7　维修保养	26

附件A　传统手工工艺常见的几种手工肌理施工要点	27

引用标准名录	33

本规程用词说明	34

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	3

3　material quality requirement	5

4　Basal processing and requirements	6

5　Construction	9

5.1　General requirements	9

5.2　Construction process	11

5.3　Construction preparation	12

5.4　Construction technology	13

6　Quality acceptance	22

6.1　General requirements	22

6.2　Main items	23

6.3　General items	24

6.4　Acceptance	25

7  Maintenance	26

Appendix A　Construction points for several common manual texture	27

List of quoted standards	33

Explanation of wording in this code	34

# 1　总　则

1.0.1　为了提高硅藻泥装饰装修壁材施工技术水平，加强对硅藻泥装饰装修施工过程的质量验收控制，保证工程质量，制定本规程。

【条文说明】本规程结合现行国家及行业标准，对硅藻泥装饰壁材装饰装修工程的质量、验收控制等从材料、基层处理、施工工艺以及质量验收等方面提出要求。针对施工工艺的具体实施过程以及验收标准提出实施要求，解决产品施工质量依据评判标准缺失的问题，保证产品有效发挥其功能性，提高工程施工技术水平。

1.0.2　本规程适用于新建、扩建、改建和既有建筑硅藻泥装饰壁材装饰装修工程的施工及验收。

【条文说明】所有应用硅藻泥装饰壁材的装饰装修工程，包括新建、改建和既有建筑的民用建筑，一般工业建筑等，均可参考本规程的规定。

1.0.3　硅藻泥装饰壁材装饰工程的施工及验收，除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】目前硅藻泥装饰壁材现行标准主要有《硅藻泥装饰壁材》JC/T 2177。为了保持标准间的协调性，产品的施工及验收还应符合现行相关国家或行业标准的规定。

# 2　术　语

2.0.1基层 substrate

直接承受硅藻泥施工的面层，宜为耐水腻子层。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的基层一般指可在上面直接进行硅藻泥施工的面层。因硅藻泥具有优异的吸水性、透气性，湿气可通过硅藻泥涂层扩散进入基层，若基层为非耐水材料，易出现质量问题，影响装饰装修工程质量。

2.0.2平涂工艺 flat coating process

采用刮涂、滚涂、喷涂等施工方式，达到表面平整的施工工艺。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材施工中的平涂工艺主要指施工后的装饰面为平整效果的施工工艺。可根据材料的施工性，选择采用刮涂、滚涂、喷涂等方式，实现涂层表面平滑的装饰效果。

2.0.3弹涂工艺 spraying process

采用喷涂工具进行硅藻泥面层喷点的施工方法。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的弹涂工艺又称喷涂工艺，借用相关工具，如喷枪、刷子等，在硅藻泥面层上进行喷点/造点的施工工艺。喷点后可根据最终的装饰效果进行细化施工，制作出所需的装饰层。

2.0.4阴阳刻工艺 yin-yang paste process

又称阴阳刻花，分为阴刻和阳刻两种。是在硅藻泥基层墙面上用电脑刻绘机等打印出图形、文字等模版，转贴到墙面上，进行花色涂抹后脱模形成整体图案的施工工艺。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的阴阳刻工艺又称阴阳贴工艺，是利用电脑刻绘机等设备制作设计好的图形图案后，转印到墙面上。是集墙面艺术与硅藻泥肌理设计于一体的墙面装饰材料艺术。

2.0.5手工肌理工艺 handicraft texture process

手工制作各种肌理图案的施工工艺。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的手工肌理工艺是由施工人员借助辅助工具，利用自身技艺，纯手工制作肌理图案的工艺。

2.0.6印花工艺 printing process

分为镂空印花和丝网印花两种。镂空印花是采用镂空模具将硅藻泥色料在硅藻泥面层上印制各种图案的施工工艺。丝网印花是在硅藻泥平涂工艺的基础上，通过网孔渗透着色泥料的施工工艺。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的印花工艺是借用纺织、宣传图画制作的工艺，进行墙面艺术创作的一种施工工艺。所用工具主要为丝网模具，承印物是硅藻泥肌理墙面， “油墨”是调色后的细质硅藻泥材料。

2.0.7彩绘和立体雕塑 painting and sculpture process

在硅藻泥的基底上，利用彩色水性颜料或者色粉将硅藻泥调制成作画用的颜料，做出各种图案或造型的施工工艺。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的彩绘是在硅藻泥的基底（肌理基底）上，利用彩色水性颜料直接在其上绘画。立体雕塑是用色粉将硅藻泥调制成作画用的颜料，在平整的硅藻泥基底上，做出各种山水画、图形等图案或造型。

# 3　材料

3.0.1　硅藻泥装饰装修壁材应符合现行行业标准《硅藻泥装饰壁材》JC/T 2177的规定。

3.0.2　施工配套用腻子或底层找平材料应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298中耐水型室内用腻子的规定，环保性能应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582的规定。

3.0.3　施工配套用粉刷石膏应符合现行行业标准《粉刷石膏》JC/T 517的规定。

3.0.4　混凝土界面剂应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907的规定。

3.0.5　其他材料应符合国家现行相关标准的规定。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材施工过程中，所用材料除了硅藻泥外，还可根据实际情况选择使用腻子、找平材料、粉刷石膏、界面剂等，选用材料的质量均需符合相应的国家或行业现行产品标准要求，确保工程质量。

# 4　基层处理

4.1一般规定

4.1.1基层应坚固、密实，无粉化、起鼓、掉皮、开裂、脱落、蜂窝麻面等现象。

【条文说明】施工墙面基层的质量对硅藻泥装饰装修壁材的施工质量有直接影响。基层粉化、起鼓、掉皮、开裂、脱落、蜂窝麻面等现象会导致硅藻泥涂层随之变形、脱落、开裂等。若基层出现以上情况，需重新对基层进行处理，达到要求后才能施工。

4.1.2 基层宜为耐水层，如耐水腻子等。

【条文说明】为避免湿气透过硅藻泥涂层扩散进入基层，影响基层质量，基层材料应选择耐水材料，通常可选用耐水腻子，特殊基层如具有耐水性的材料亦可。

4.1.3　基层表面不得有白色析出物，即泛碱现象。

【条文说明】基层泛碱会导致涂层发生色差现象，影响涂层的装饰效果，也会造成建筑物墙面的基层与表面涂刷层粘结力下降，使漆膜起皮、起泡、开裂、脱落，严重损坏涂层的寿命。可通过控制墙面含水率、降低墙体碱性或封闭墙体等措施防止泛碱现象的发生。

4.2基层处理

4.2.1  基层表面应符合现行行业标准   的要求，整墙平整度不超3mm。

【条文说明】施工墙面基层平整度与阴阳角的质量对硅藻泥的施工效果有较大影响，基层不平整将会影响墙面施工的连续性与装饰性。根据施工经验，当墙面平整度不超3mm，对施工后的整体效果不会产生较大影响。可用2m靠尺和塞尺进行检查。

4.2.2  施工前将基层表面清理干净。

【条文说明】施工墙面若存在杂质，同样会对涂层质量产生影响。因此需在施工前对基层进行清理，同时不得破坏基层质量。可选用干净的毛巾、软毛刷、压缩空气或吸尘器等装饰施工中的常用工具，在清理基层表面的同时保护好基层不受破坏。

4.2.3　面层施工前，基层含水率应不高于10%。

【条文说明】面层施工前，墙面基层的含水率直接影响面层施工效果。含水率过高，会导致基层湿度过高易产生泛碱，对涂层，尤其是深色涂层，易产生色差。若基层含水率过高，宜对环境进行通风处理，使基层达到理想状态时再进行施工。若环境温湿度条件较差，无法达到理想条件，可通过对基层进行封闭处理，阻止基层内的水分反渗入面涂层，造成对装饰效果的影响。

4.3.2　面层施工前，基层墙面温度应在5℃-30℃之间。

【条文说明】面层施工前，墙面基层温度过高，会导致硅藻泥施工上墙后，浆料中的水分被基层快速吸收或挥发，涂层表干时间过快，来不及做肌理或肌理变形。基层温度过低，会导致硅藻泥施工上墙后，涂层干燥时间过长，延缓后续工序的施工。可通过改善环境温度对基层增温或降温，达到理想的施工状态。

# 5　施　工

## 5.1　一般规定

5.1.1　硅藻泥装饰装修壁材施工应符合现行国家标准GB 6514《涂装作业安全规程　涂漆工艺安全及其通风净化》及GB 7691《涂装作业安全规程　劳动卫生和劳动卫生管理》的有关规定。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材施工属于涂装作业，施工安全首先需要满足现行的涂装安全国家标准。目前现行的涂装作业安全标准主要有GB 6514与GB 7691两部标准，因此本规程规定硅藻泥装饰装修壁材的施工还必须满足这两部标准的相关规定。

5.1.2　硅藻泥装饰装修壁材及配套材料，均应具有产品质量合格证明或产品检验报告。

【条文说明】施工过程中所用材料均需有厂家或供货商提供的产品合格证明或检验合格报告，为产品的质量评判提供依据。

5.1.3　硅藻泥装饰装修壁材施工环境温度宜为0-35℃，相对湿度宜不大于80%。太阳直射的墙面，施工前后做好遮阳处理；多风季节可关闭门窗施工。

【条文说明】施工环境的温湿度条件对施工进程影响较大。低温高湿环境中，硅藻泥干燥时间过长，若干燥时间超过24h，易产生泛碱、色差等严重影响质量问题。某些工艺的后续工序也会被延误，影响工期。同时硅藻泥涂层易发霉，干燥后易产生变色、脱落等严重质量问题。高温低湿环境中，涂层表干过快，影响施工造型，且会影响无机胶凝材料的水化过程，导致涂层强度降低，易产生质量问题。

若环境温湿度超过适宜施工条件，可在施工现场采取一定措施调整室内温湿度，如采用风扇、抽湿机、加湿器、移动空调等辅助设备等。

阳光照射与通风均可加速水分的挥发，对于涂层的表干速度、强度等产生影响，在施工过程中应尽量减少影响。

5.1.4　硅藻泥装饰装修壁材的施工，应符合下列规定：

1 硅藻泥装饰装修壁材厚度应符合设计要求，或由供需双方共同商定涂层厚度。

2 硅藻泥装饰装修壁材涂层应分层施工，涂层与基层之间及各层之间粘结牢固。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材施工中涂层的厚度与产品调湿、净化等功能性的强弱有紧密关联。根据JC/T 2177标准修订内容，硅藻泥装饰装修壁材按照厚度分为薄涂型和厚涂型，设计的装饰效果不同涂层厚度亦有差异，但薄涂型和厚涂型施工都要达到或超过相应干膜厚度要求，以达到标准相应功能性要求。一般薄涂型涂层干膜厚度应不小于0.8mm，厚涂型涂层干膜厚度应不小于2.0mm，且涂层厚度均匀一致。

硅藻泥装饰装修壁材涂层厚度相比于普通乳胶涂料较厚，一次施工往往达不到厚度要求，因此需要进行分层施工，保证涂层厚度的同时确保涂层与基层之间的粘结强度。

5.1.5　 硅藻泥装饰装修壁材的施工应在基层质量验收合格后进行，避免因基层质量问题影响涂层质量。

5.1.6　硅藻泥装饰装修壁材施工期间应采取环境保护措施，避免引起粉尘、噪声等造成环境污染。施工后的污水需进行处理，不得直接倒入下水道内。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材是干粉状无机涂装材料，需在现场进行搅拌施工，由此可能产生粉尘及噪声问题，给环境造成一定的影响，因此施工期间应采取措施避免污染的产生。施工后清洗工具的污水，需进行处理，禁止直接倒入下水道，产生污染或管道阻塞。

5.1.7　硅藻泥装饰壁材施工时不宜与其他工种交叉作业。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的装饰效果较多，且很多施工工艺较复杂，从施工到干燥成型需要一定时间，施工和干燥过程不宜磕碰或大量落灰、杂物等，因此应避免多工种交叉作业。一般硅藻泥壁材的施工是在室内门窗、地面、顶面等完工后进行施工作业。

5.1.8  施工前后所用各种施工工具应保持干燥、清洁。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的施工肌理、装饰造型制作过程中，施工工具起到了重要的作用。施工工具应保持干燥、清洁，以保证施工过程中的工艺与装饰效果。

## 5.2　施工流程

硅藻泥装饰装修壁材施工的工艺流程宜按照下列工序进行：

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的工艺流程主要包括现场勘查；根据现场情况及要求与客户确定施工方案；同时准备好所需材料；施工前对基层进行处理和验收，基层验收合格后可进场准备施工；进场后首先需对现场进行保护，防止施工过程中对周围产生污染；保护措施结束后根据施工需要搭建临时设施，进行涂层施工；涂层施工全部结束后需对涂层进行养护，同时进行自检，如表观、装饰效果、强度等；涂层自检合格后进行现场清理，完全结束后交付验收。

## 5.3　施工准备

5.3.1　 硅藻泥装饰装修壁材施工前应由业主与施工方共同确定涂层图案，根据图案确定施工方案。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的施工工艺因装饰效果不同而有所不同，因此首先要确定涂层图案，才能确定相应的材料及施工方案。

5.3.2  硅藻泥装饰装修壁材施工前，基层墙面应全面验收合格，门窗应安装完毕，深处墙面的预埋件、连接件应安装完毕。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材施工前应由施工人员对基层、门窗、墙面预埋件的安装进行检查验收，避免以上由于质量或缺失等对涂层质量造成影响。

5.3.3  硅藻泥装饰装修壁材施工前，施工区域周围做好防护，避免涂层施工对周围墙面、地面、天花板等造成污染。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的施工面积往往是整体或局部墙面，施工一般选择其他部位施工完成后进行，因此，期间需要对施工区域周围做好防护，避免所用材料对其他部位造成污染。

5.3.4  硅藻泥装饰装修壁材施工时所搭建临时脚手架或操作平台应符合国家现行相关标准的规定，确保安全。

5.3.5  粉体硅藻泥产品施工前现场配制时，应按产品规定的料水比例和制备工艺进行配制，搅拌均匀，制成浆料。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材为粉体材料，因材料的主要胶凝材料为无机胶凝材料，因此凝结时间不会太长，为了施工工期的需要，需要现场进行浆料搅拌，制好的浆料需及时使用，不可放置时间过长，否则影响其施工性。不同厂家、不同产品的料水比有所不同，施工人员需根据产品提供的料水比进行现场配置，让粉料充分吃透水分后，放在托灰板上可自然缓慢垂开但不流动，用刮刀轻刮可轻易刮开刮匀，此时浆料的施工性最佳。

## 5.4　施工工艺

硅藻泥装饰装修壁材的施工工艺大致分为平涂工艺、弹涂工艺、阴阳刻工艺、手工肌理工艺、印花工艺、彩绘和立体雕塑以及其它工具型工艺几大类。

5.4.1　平涂工艺

1将搅拌均匀的浆料分次批刮至作业面上，待前次涂层表面实干后进行下次批刮，全部工序不得少于两遍，涂层总厚度应不小于设计厚度或双方商定厚度。

2 涂层施工应按同一方向，从上到下，从左至右批涂，整面墙应一次性施工完成，避免衔接痕迹。

3细质平涂表面，待第一遍涂层完全干透后，用中粗砂纸仔细打磨，扫去浮尘；然后进行第二遍批刮。粗料质感平涂表面，最后一遍涂层批涂后，表面做简单的压平。涂层应均匀，无气泡。

4 平涂表面涂层应无浮尘。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的平涂工艺分为两类：第一类为细料平涂，所用硅藻泥配方所选材料粒径应较细，表面平整具有平滑感；第二类为粗料平涂，所用硅藻泥含有不同级配的粗细料，施工完成后，表面平整有质感，具有自然纯朴的装饰效果，相对第一类施工比较容易。

平涂工艺的装饰效果是涂层表面的平整度，因此要求涂层应均匀平整、无明显批刀痕和气泡产生。

根据实际施工经验，若达到设计所需涂层厚度且满足基本性能，应进行分次批刮的作业方式进行。批刮次数不宜过多，力争均匀平整，主要目的是使基面平整，且具有一定厚度。

为达到要求的平涂效果，整面墙的单次批刮应一次性完成。按照实际施工经验，涂层施工应按同一方向，从上到下，从左至右进行。

细料平涂表面施工结束后还需对涂层进行打磨，确保墙面平光，手感细腻顺滑。粗料质感平涂，最后需做简单的表面压平，根据需要完成表面效果装饰。

5.4.2　弹涂工艺

1底层施工，对墙面进行打底找平，厚度不小于1.5mm，采取两次批刮。

2底层干燥后，调试浆料粘稠度与喷枪，进行喷涂效果测试。待喷枪气压稳定且试涂点状的大小符合施工要求后，方可大面积施工。

3浆料喷涂应遵循先远后近，先上后下，先里后外，先顶棚后墙面的施工顺序，在同一操作面上先从阴角、阳角开始施工，施工时枪口垂直对准阴阳角的中心线。

4使用喷枪施工，应随手臂进行移动，枪口与墙面水平垂直，确保喷点均匀，与墙面距离保持30cm左右，喷涂的泥点大小按照双方确认的图案确定，最高点高度不宜大于2.0mm。

5涂层表干后可选择进行收光、压实。收光前确保物料达到表干状态，喷涂颗粒无明显水色，不粘手。收光抹子先横后竖抹压，沿同一方向进行。收光完成后墙面应光滑平整、点状分布均匀且无脱粉现象。

6喷涂工艺不宜出现花底、漏喷、点状大小分布不均、连片、流挂、缺棱掉角等缺陷。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的弹涂工艺也称为喷涂工艺，是借用传统漆料的喷涂工具与复层涂料制备工艺，结合硅藻泥壁材的特点和装饰风格进行的施工方法。在平底的基础上，利用刷子等工具或大口径喷枪等工具，将黏稠的膏状浆料甩或喷至饰面上，成“泥点”状，亦可根据设计图案对泥点用辊子压平或抹刀收光，形成自然肌理。

弹涂工艺首先需用打底硅藻泥对墙面进行打底找平，厚度应不小于1.5mm，确保涂层整体的功能性要求。可采取两次批刮，第一次批刮以找平为主，第二次批刮后，适当干燥进行收光。

基底干燥后，进行泥点喷涂，泥点量的大小、多少以及颜色以设计的装饰效果而定。依据设计装饰效果要求，掌握泥点喷涂量。如果喷涂的泥点较小、较少且均匀不连续分布地在墙面上，无需滚压收光即可形成一种表面装饰。泥点颜色与基底颜色形成一定的反差，可以形成与基底颜色对比的自然点缀式装饰效果。如果泥点量较多形成部分连续的泥点，采用滚压或收光工艺，压平泥点形成小花纹路的浮雕压花图案，呈现浮雕装饰效果。泥点喷涂的大小和多少，除了和设备相关外，跟施工工人的手法和阀门出气量控制有关。

喷涂“泥点”的大小和多少不同、是否滚压收光都会形成不同的装饰效果，但无论哪种方式，泥点最后高度应不大于2mm，否则装饰效果不佳。

5.4.3　阴阳刻工艺

1分为阴刻和阳刻两种，图案肌理凹陷在硅藻泥面层装饰肌理中为阴刻，图案肌理在墙面肌理之上的为阳刻。

2基底料与面层料依据所做肌理采用相应的材料。

3进行墙面图形位置规划和定位，依据规划确定刻花的起始位置。阴刻施工先将刻花边缘不干胶纸揭下并去除，仅留下花形图案部分，用转印贴对此部分图案进行转印，转印到实干后的基底面上。刻花顺序应由已确定好的刻花起始位置开始，以由高向低，由里向外的原则进行。

4对墙面及上墙的阴刻花做底层施工，施工时应用工具在刻花处留有记号，方便不干胶纸去除。底层实干后进行面层肌理施工，按对应肌理要求进行收光，完成面层施工。随后根据刻花处留有的记号揭取不干胶纸，对毛边进行处理。

5阳刻施工时用转印贴对阳刻花不干胶纸进行转印，转印到实干后的面层肌理墙面上。刻花顺序应由已确定好的刻花起始位置开始，以由高向低，由里向外的原则进行。贴好阳刻花后，可用依据设计的不同颜色的硅藻泥色料在贴好的阳刻花表层进行施工。表层施工完成后，取下不干胶纸，对毛边进行处理。

6施工完的阴刻或阳刻，底层至面层的厚度应不小于2.0mm。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的阴阳刻工艺分为阴刻和阳刻两种。在硅藻泥肌理上，应用电脑刻绘机等工具打印出图形、文字等，转印到墙面上，进行花色雕刻形成整体的墙面图案。适用于客厅背景墙、儿童房等房间。

阴刻指的是图案肌理凹陷在硅藻泥面层装饰肌理中,是事先将设计打印在不干胶纸上的花、动物、文字或其他图案转印粘贴在已经用硅藻泥找平并干燥的墙面上，然后进行前面所述的任一种面层肌理施工，经适当干燥后剔除图案，呈现出设计粘贴的花、动物、文字或图案。底料一般采用细质的硅藻泥平涂材料，面层依据所做肌理不同选用的面层材料的骨料级配有所不同。手工找平批底至少两次，干透后刻花，要求刻花完整、牢固，面层按相应的工艺流程进行施工，刻花边缘要求清晰干净，上下两层的凹凸差距一般不小于2.0mm。

阳刻与阴刻相反，所做的花样、图形和文字等在完整的肌理面层之上完成，突出于墙面肌理之上。阳刻的施工程序为在完成的墙面任一种肌理之上，再打印雕刻的图案制作花样、图形和文字等花色，所用的花色材料一般是依据设计图形颜色所调配的不同颜色的色料。阳刻对图案层要求较高，图案凸起的最高部位，无论平涂还是肌理都应精细施工，才可达到较好的装饰效果。

5.4.4  手工肌理工艺

1借助简单的施工工具做出各种造型花样。常见的手工肌理图形有土伦、如松、涟波、布艺、旭日、陶纹、树皮、云海、如意、拟丝、思绪、砖艺、水立方、风韵等。

2手工肌理施工前应用底料打底找平，底料表干后按照各肌理工法进行施工，常见的几种手工肌理施工要点应符合本规范附录A的有关规定。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的手工肌理工艺是早期的硅藻泥施工人员利用自身技艺结合传统文化制作常见图案的施工工艺。由于不是机械拷贝或印刷，而是纯手工制作，所以每次的肌理制作都不会完全相同。常见的手工肌理图案均取材于自然中的图案，不仅要体现出装饰的基本功能，更要满足人们对环保、安全、舒适、健康的需求和贴近自然的人文心理关怀。

5.4.5印花工艺

1印花施工在完成基底层和面层施工后进行，面层可为平涂层，也可为手工肌理，涂层总厚度应不小于2.0mm。面层实干后方可进行印花施工。

2镂空印花在确定图形位置后，将镂空模具紧贴于对位点确定的施工墙面上，用抹子或刮板在镂空模具表层用与图形设计对应的硅藻泥色料刮涂，当刮涂表层平整且无遗露后，揭下模具。模具揭下时，图形硅藻泥色料不宜干透，避免碰坏图案边角，可先固定一边，从另一边慢慢拿起模具。镂空印花的厚度为（1.0±0.2）mm。

3丝网印花施工前需先进行墙面规划与设计，使用水平仪在施工墙面上方顶角一侧打出水平线，作为丝网模具施工的起始位置。由水平线的上方位置开始，由高向低，由里向外做第一行丝网印花，同时做好下行连续施工丝网印花的对位点。然后由丝网印花的顶端第一个图案的对位点按水平方向展开，根据施工场地的条件依次施工丝网图案，直至施工结束。

4施工丝网印时，墙面面层肌理应实干。首先将丝网模具紧贴于对位点确定的施工墙面上，然后用抹子或刮板在丝网模具表层使用丝网印花专用料刮涂处理，确认刮涂表层平整无遗漏后，揭下模具。揭下模具时不应等印花专用料干透，避免碰坏图案边角，可先固定一边，从另一边慢慢拿起模具。

5施工完的丝网印花底层至面层的厚度为（0.5～1.0）mm。丝网模具需经常清洗，清洗好的模具须干透后方可再次使用。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的印花工艺分为镂空印花和丝网印花两种。镂空印花是在传统的肌理面层上，采用镂空模具将硅藻泥色料在肌理面层上印制成各种图案。丝网印花是借用我国传统丝网印刷技术，通过网孔渗透着色泥料的墙面艺术制作工艺。

镂空印花，是在肌理层上，用镂空模具在其上用硅藻泥色料进行印制图形、花样、动物、文字等各种图案的施工方法。适用于图案相对简单的墙面设计。镂空印花的厚度一般为（1.0±0.2）mm，依图形而定。如有需修补的地方，可用同系列同颜色硅藻泥进行修补，然后用小刀削除多余处。镂空花肌理要明确清晰，厚度适宜，施工表面干净，面层不能出现多余泥痕及抹压痕迹。收光不能抹平或压花纹。

丝网印是借用了我国传统的丝网印刷技术，通过网孔渗透着色泥料的墙面艺术制作工艺。用丝网印制作的墙面，通常墙面面积较大，印制较为细碎的花色。丝网印花进行施工时，组合丝网模具须按照丝网模具上的对位点进行，丝网模具需贴严，以免泥料沿边缝渗入，模具需经常清洗，清洗好的丝网模具须等干透后才能再次使用，施工完的丝网印花底层至面层的厚度为（0.5 ～ 1.0）mm 左右。

5.4.6彩绘和立体雕塑工艺

1彩绘和立体雕塑施工在完成基底层施工后进行，基底可为平涂层，也可为手工肌理层。基底厚度为不小于1.5mm。

2基底层充分干透后，由专业施工人员根据设计图案，在基底表面进行绘画或雕塑。

3绘画或雕塑完成后，图案表干即可撕掉保护胶带，收平施工面边缘部位。

【条文说明】硅藻泥装饰装修壁材的彩绘是在硅藻泥的基底（可以是各种肌理基底，如：弹涂、土伦、拉丝、布艺等）上，利用彩色水性颜料直接在其上绘画。

立体雕塑工艺是用色粉将硅藻泥调制成作画用的颜料，在硅藻泥基底墙面上，做出各种山水画、图形、图案等。这所用颜料是配色后的硅藻泥，是以硅藻土、色粉、无机胶凝材料配制的作画材料。

图层因图形导致厚度不均匀，因此基底的厚度才能保证整体涂层的环境健康性能，根据经验基地厚度至少应达到1.5mm，加上图层的效果才能保证整体达到基本的功能性要求。图层的施工需基底层干透后进行，防止基底未干影响图层效果。施工完成后需去掉保护材料，对图案或图形的边缘进行修正，确保整体装饰效果的完美度。

# 6　质量验收

## 6.1　一般规定

【条文说明】本条主要对硅藻泥装饰装修壁材的质量验收过程中所需提供的资料记录、隐蔽工程验收内容、检验批次划分及数量等做了详细规定。

6.1.1　硅藻泥装饰装修壁材质量验收应在施工全部结束24h后进行，应符合现行国家标准《建筑装饰工程质量验收规范》GB 50210的有关规定；验收时应检查下列资料和记录：

1　涂层图案设计说明、施工方案及其他设计文件。

2　所用材料的产品出厂合格证、质量检测报告（质量保证书）及进场验收记录。

3　基底层检查交接记录。

4　施工自检记录及施工过程记录。

5　修补或返工记录。

6　交工验收记录。

6.1.2　硅藻泥装饰装修壁材涂层施工应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像或影像资料：

1　饰面基层状况；

2　所采用施工工艺；

3　涂覆厚度。

6.1.3　硅藻泥装饰装修壁材涂层施工后检验批的划分及检查数量应符合下列规定：

1　室内同类硅藻泥装饰装修壁材施工工艺的墙面每50间（大面积房间和走廊按10延长米为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批；

2　每个检验批应至少抽查10%，但不应少于3间；不足3间时应全数检查；

3　一般单体项目应全数检查。

## 6.2　主控项目

【条文说明】本条规定了影响硅藻泥装饰装修壁材施工质量的主控项目，分别为产品的品种、型号和性能、基底质量、涂层颜色、图案以及涂层质量等。

6.2.1　硅藻泥装饰装修壁材的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法：检查产品出厂合格证、质量检测报告（质量保证书）和进场验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.2　涂层基底在施工前应做检查。

检验方法：观察检查；检查施工记录。

检查数量：全数检查。

6.2.3　硅藻泥装饰装修壁材的涂层颜色、图案应符合设计要求或供需双方共同商定的要求。

检验方法：比对图案颜色、位置、形状与设计文件或其他资料。

检查数量：全数检查。

6.2.4　硅藻泥装饰装修壁材涂层应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和返锈花底。干膜涂层总厚度应符合本规程5.1.2的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

表6.2.4硅藻泥装饰装修壁材涂层质量要求

| 项目 | 合格 |
| --- | --- |
| 反锈、掉粉、起皮 | 不允许 |
| 泛碱 | 不允许 |
| 颜色 | 均匀一致 |
| 鼓泡、裂纹 | 不允许 |
| 质感 | 均匀一致 |
| 开裂 | 不允许 |
| 门窗、灯具等 | 洁净 |
| 注：开裂是指涂料开裂，不包括因建筑结构开裂引起的涂料开裂。 |

## 6.3　一般项目

6.3.1硅藻泥装饰装修壁材涂层与其他装修材料衔接处应吻合、界面应清晰。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

## 6.4　验　收

【条文说明】本条规定了硅藻泥装饰装修壁材施工验收是否合格的判定依据、所需提供文件资料等。

6.4.1　硅藻泥装饰装修壁材涂层施工验收应符合现行国家标准《建筑装饰工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

6.4.2　硅藻泥装饰装修壁材涂层施工质量验收合格，应符合下列规定：

1　主控项目应全部合格；

2　一般项目应合格；当采用计数检验时，至少拥有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷。

6.4.3　硅藻泥装饰装修壁材涂层施工竣工验收应提供下列文件、资料：

1　设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录；

2　硅藻泥装饰装修壁材的质量检验报告；

3　主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

4　施工技术方案、施工技术交底；

5　现场实体检验记录和相关图像资料；

6　其它对工程质量有影响的重要技术资料。

# 7　维修保养

7.0.1 硅藻泥装饰装修壁材涂装工程的最低保修期限为2年。

7.0.2 施工单位应提供硅藻泥装饰装修壁材质量保证书和使用注意事项。

【条文说明】根据《建设工程质量管理条例》（国务院第279号）的规定，装饰装修工程的最低保修期为2年。

# 附件A　传统手工工艺常见的几种手工肌理施工要点

【条文说明】传统手工工艺因施工肌理不同，施工方法也有所不同，本附录列举了几种常见的手工肌理施工要点，为规范施工工艺提供技术依据。

A.1常见的手工肌理施工图形有土轮、如松、布艺、陶纹、树皮、拟丝、砖艺、思绪、涟波、旭日、云海、如意、水立方、风韵等。本章给出部分肌理的施工要点，对施工工艺进行指导。

A.2“土轮”肌理施工要点

1 首先用细料打底找平；用配有适量大颗粒骨料（粒径范围（0.5～1.0）mm）的浆料进行面层施工，可分两次进行批刮压平，沿同一个方向将沙粒压入泥内，泥层厚度应不小于2.0mm。

2 施工“土轮”时应在事先预画好的圆心点处用泡沫工具画圆心，沿圆心点外围处依次向外进行圆形拉画，拉画时力度适度，一步到位。泡沫工具应与墙面砂粒顶端接触，带动砂粒滚动，不宜与泥料直接接触，以免抹花墙面。

3 所有“土轮”做好后应进行两遍收光。第一次收光应按造型纹理的方向，以收光抹子自身重量均匀进行，目的为了使土轮表面轮廓中的沙粒压进泥料中。第二次收光应在表面指压干时进行整体收光，目的为了使收光后施工表面整体平整，面层无突出沙粒，边缘无毛茬。

4 施工完成的“土轮”底层至面层的厚度约为（2.0～3.0）mm，如有毛边或多余泥挂，可用团起的塑料薄膜或毛刷等在墙体稍干后抹除。

A.2“如松”肌理施工要点

1打底料应为细质材料，面料选用掺有一定级配的骨料，粒径不宜过大。细料打底找平，可分两遍或以上进行批刮，以保证厚度（一般不小于2.0mm）和表面的平整。

2面层批刮完，适当干燥后，用具有一定硬度的刷子刷出类似于松树皮一样的纹路，然后收光（可以进行多次收光）。

3施工后的如松底层至面层的厚度为（2.0～3.0）mm，纹理要明确醒目，饱满适宜，布局齐整干净。

A.3“布艺”肌理施工要点

1用硅藻泥细料进行找平打底，用含有粒径范围为（0.5～1.0） mm的适量砂子的硅藻泥制作面层。面层厚度应不小于2.0mm。

2制作布艺要在墙面上方，按由高向低，由里向外，先做横拟丝，后做竖拟丝的顺序进行。制作布艺时，可依据设计要求或供需双方商定要求，确定布艺之间的间距。

3面层收砂后触摸不粘手时即可进行布艺施工，施工时用泡沫工具在墙面上先进行全墙面的横向拉划，再根据事先确定好的间距进行全墙面的竖向拉划，拉划时泡沫工具需带动砂粒滚动，且不能与泥料直接接触，从而形成断续的横向竖向砂粒线条。

4布艺做好后，如有毛边或多余泥挂，可用团起的塑料薄膜或毛刷在墙体稍干后清除。

A.4“陶纹”肌理施工要点

1用细料进行找平打底，面料应含有适量细骨料。面层厚度应不小于3.0mm。

2用水平仪在墙面顶角打出一条水平线，然后由平行线的起点做第一行陶纹，横竖交替进行，第一行制作完毕进行第二行操作。第一行与第二行上下对应的陶纹应形成横纵交错的线条图案，以此类推制作其它陶纹。制作陶纹的顺序为由里向外、由高向低依次进行操作。

3陶纹做好后，如有毛边或多余泥挂，可用团起的塑料薄膜在墙体稍干后抹除。

A.5“树皮”肌理施工要点

1用细料进行找平打底，面料应含有适量细骨料。面层厚度应不小于3.0mm。

2制作树皮时，专用辊筒要在上墙的硅藻泥湿料上力度均匀的垂直拉拽出纹理。用滚筒拉拽出纹理后进行收光，收光时要按造型的纹理，以收光抹子自身重量均匀柔和的进行，可分两遍进行：第一遍收光要在泥料稍干，微粘手时进行，目的是为泥料定型；第二遍收光，需在表面无水光时进行，把表面沙粒压平，目的是为精细收光。

3树皮做好后，如有毛边或多余泥挂，可用团起的塑料薄膜、毛刷等抹除毛边、泥挂。

A.6“拟丝”肌理施工要点

1首先用细料打底找平；用配有适量大颗粒骨料（粒径在（0.5～1）mm之间）进行面层施工，可分两次进行批刮压平，沿同一个方向将沙粒压入泥内；

2用泡沫带动砂粒滚动时方向沿一个方向，横向或纵向或其他斜向，方向保持一致。拉画时力度适度，需一步到位。泡沫工具应与墙面砂粒顶端接触，带动砂粒滚动，不能与泥料直接接触，以免抹花墙面。砂粒的大小和多少会影响“丝”的粗细和效果。

3所有拟丝做好后应进行两遍收光。第一次收光时要按造型纹理的方向，以收光抹子自身重量均匀柔和的进行，目的为了使表面轮廓中的沙粒压进泥料中。第二次收光要在表面指压干时进行整体收光，目的为了使收光后施工表面整体平整，做到面层无突出沙粒，边缘无毛茬。

4 施工完的拟丝涂层底层至面层的厚度约为（2.0～3.0）mm。如有毛边或多余泥挂，可用团起的塑料薄膜或毛刷在墙体稍干后抹除。

A.7“砖艺”肌理施工要点

1一般用白色细料打底找平，根据装饰效果面层选择粗料或细料。

2待硅藻泥的底层墙面实干后，在墙面上方，按由高向低，由里向外，先横向贴条后竖向贴条的顺序进行。底层实干后粘贴造型用的纸胶带。横向粘贴时，先用水平仪打好水平线，然后按水平线贴纸胶带，每行都打水平线，然后按由上至下的顺序依次贴完操作面。竖向粘贴时同样先竖向打好的水平线，然后依次进行粘贴。贴时要横平竖直，行与行之间的间距，可根据墙面的大小进行合理布局。

3采用喷涂或抹涂工艺进行面层施工，面层施工后可作肌理造型，适当干燥后，按肌理要求进行面层收光处理。

4面层施工全部完成后，可用工具轻微掀起纸胶带边角，然后按横向，力度均匀持续地掀起纸胶带，注意取纸胶带时工具不要破坏底层。最后用毛刷或泡沫将边角多余泥料清掉。

5施工完的砖艺底层至面层的厚度约为（2.0～3.0）mm左右。

A.8“思绪”肌理施工要点

1首先用细料打底找平；用配有适量大颗粒骨料（粒径范围（0.5～1.0）mm）进行面层施工，可分两次进行批刮压平，沿同一个方向将沙粒压入泥内。底层厚度应大于2.0mm。

2在墙面上方，按由高向低，由里向外的顺序进行施工；收砂后的墙体表层干燥，触摸不粘手时施工肌理。施工时，用泡沫工具在墙上，带动砂粒做弯曲无规则、不同方向的“3”字形划痕。泡沫工具要带动砂粒滚动时不应与泥料直接接触，从而形成断续的“3”形砂粒线条。

3收光为1～2遍，收光时间需在肌理表干、触摸不粘手时进行，需按造型纹理，以收光抹子自身重量均匀柔和的平整进行。

A.9“如涛”肌理施工要点

1 首先用细料进行底层施工，可分两次进行批刮压平。

2可用和打底一样的细料作面层，根据设计图案选用专用滚筒沿水平方向滚压出浪花纹路。

3 用收平抹刀轻压收平，压出纹理；面层表干后立即用收光抹刀收平。

4 面层干燥后即可撕掉保护胶带，收平施工面边缘部位。

A.10“涟波”肌理施工要点

1 首先进行底层施工，选用细料打底找平，厚度不小于1.0mm。

2 底层干燥后，选用配有适量细集料的硅藻泥进行面层施工，可以进行两次批刮压平，厚度应不小于2.0mm。

3 面层适当干燥后，进行肌理施工，用专用锯齿刮梳以一定角度，沿着一个方向刮压出扇形波纹面，横向面平行、纵向面列齐，波纹半径大小应适当，每次刮压力度应相同。

4 面层可按照横排进行多次施工，完成第一排肌理施工后，依次进行第二、三排施工，避免一次批刮面积过大，面层干燥快，影响肌理施工效果。

5 撕掉保护胶带，用毛刷或泡沫塑料去掉溢出毛刺，修整施工面边缘部位，完善工艺图形。

# 引用标准名录

1、《涂装作业安全规程　涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514

2、《涂装作业安全规程　劳动卫生和劳动卫生管理》GB 7691

3、《室内装饰装修材料　内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

5、《粉刷石膏》JC/T 517

6、《混凝土界面处理剂》JC/T 907

7、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29

8、《建筑室内用腻子》JG/T 298

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)　表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)　表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

# Text boxes

CBDA

确定施工方案

备料

现场勘查

现场保护

基层处理及验收

涂层施工

搭建临时设施

交付验收

现场清理

养护及自检