附件2：

陶瓷坐便器产品评测标准与评定方法

国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

二○一九年三月

陶瓷坐便器质量评测标准与评定方法

1.范围

本方案适用于2019年卫浴产品检测及调研活动。评测产品范围为配套重力式冲水装置的陶瓷坐便器。本方案内容包括评测依据、评测项目、评测要求及评定方法。

2.评测依据

GB/T 6952-2015  卫生陶瓷

GB/T 26730-2011 卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB 25502-2017   坐便器水效限定值及水效等级

GB 6566-2010    建筑材料放射性核素限量

Maximum Performance (MaP) Testing   Toilet Fixture Performance Testing Protocol

Version 6-June 2016 最高性能（MaP）测试  卫生洁具性能测试协议 版本6-2016.06

3.评测项目

使用性能：

【GB/T 6952-2015】冲水装置、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验；【Maximum Performance (MaP) Testing   Toilet Fixture Performance Testing Protocol  Version 6-June 2016】污物排放试验。

环保性能：

【GB/T 6952-2015】坐便器冲水噪声、水封；【GB 25502-2017】坐便器水效等级；【GB 6566-2010】放射性核素。

安全性能：

【GB/T 6952-2015】耐荷重性、吸水率；【GB/T 26730-2011】驱动方式、防虹吸功能、水箱安全水位、进水阀密封性、进水阀耐压性、排水阀自闭密封性。

4.评测要求及评定方法

4.1 样品要求

4.1.1 样品数量及附件

选取1件出厂检验合格的产品（包括与之相配套的冲水装置）、2套相配套同型号的冲水装置、同批次同型号合格品陶瓷片6块（吸水率试验，试块应一面带釉或无釉、面积约3200mm²、厚度≤16mm、表面应包含与窑具接触过的点）、同批次同型号合格品陶瓷片4kg(放射性核素试验）作为送检样品，并提供样品的质量检验合格证明、安装使用说明书。

4.1.2 样品信息

应提供产品检测所需的样品信息：水效等级、单双档、结构、安装方式、排污方向、执行标准等，示例如下：

水效等级：XX级，平均用水量     L，全冲用水量    L，半冲用水量    L；

冲水装置单双档： ( 单档 ( 双档；

结构：□虹吸式  □冲落式 ；

安装方式：□落地式  □壁挂式；

排污方向：□下排式  □后排式；

4.2 陶瓷坐便器评测要求及评定方法见表1。

表1 陶瓷坐便器评测要求及评定方法

| 评选 项目 | 占比 | 评测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使 用 性 能 | 5% | 冲水装置 （GB/T 6952-2015 /5.8.1.1） | 便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置,并应保证其整体的密封性 | 基础分5分（符合该项要求得分） | 150分 |
|  | 5% | 便器用水量（GB/T 6952-2015/6.2.1） | 平均用水量≤6.4L，双冲式全冲用水量≤8.0L，双冲式半冲平均用水量应不大于全冲用水量最大限值的70%（用水量检测时，陶瓷坐便器在样品原有装配的进水状态进行检测，不对配套的冲水装置进行调节） | 基础分5分 （实测用水量与水效标识一致得分） |  |
|  | 10% | 洗净功能（GB/T 6952-2015/6.2.2.2） | 每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm,且每一段残留墨线长度≤13mm | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 根据冲洗后墨线有无残留进行加分 | 每次冲洗后无残留墨线，加5分 |  |
|  | 50% | 排放功能（GB/T 6952-2015/6.2.2.3） | 球排放：三次试验平均数应≥90个； 颗粒排放功能：连续三次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个，可见尼龙球三次平均数≤5个； 混合介质排放功能：第一次冲出坐便器的混合介质≥22个（幼儿型≥11个），如有残余介质，第二次应全部冲出 | 基础分15分，每小项为5分（普通型混合介质排放功能不得分） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 根据排放功能强弱进行加分 | 球排放：三次试验平均数100个，加5分； 一次性放入200个实心固体球，三次试验平均数X： 150≥X＞100，加10分； 200≥X＞150，加20分 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒排放功能：连续三次试验，坐便器存水弯中无可见聚乙烯颗粒及尼龙球，加5分 |  |
|  |  |  |  |  | 混合介质排放功能：第一次混合介质全部冲出，加5分 |  |
|  | 50% | 污物排放试验（Maximum Performance (MaP) Testing Toilet Fixture Performance Testing Protocol Version 6-June 2016/2.0） | 5次试验中至少有4次将所有试样排出，不得出现堵塞、阻滞等，并且水封回复深度≥50mm | 350g，加5分 400g，加10分 500g，加15分 600g，加25分 800g，加35分 1000g，加50分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 根据冲出的便条试体质量加分 |  |  |
|  | 10% | 排水管道输送特性（GB/T 6952-2015/6.2.2.4） | 球的平均传输距离应≥12m | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  |  |  | 加法方法 | 根据平均传输距离加分 | 球的平均传输距离18.0m，加5分 |  |
|  | 5% | 水封回复功能（GB/T 6952-2015/6.2.2.5） | 水封回复≥50； 虹吸式坐便器：均应有虹吸产生 | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  | 5% | 污水置换功能（GB/T 6952-2015/6.2.2.6） | 单冲式坐便器稀释率≥100； 双冲式，半冲水污水置换试验稀释率≥25 | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  | 10% | 卫生纸试验（GB/T6952-2015/6.2.2.7） | 双冲式3次半冲水纸球试验/单冲式3次纸球试验，每次坐便器便池中应无可见纸 | 基础分10分 （符合该项要求得分） |  |
| 环 保 性 能 | 25% | 坐便器冲水噪声（GB/T6952-2015/6.3） | 冲洗噪声的累计百分数声级L50≤55dB(A)，累计百分数声级L10≤65dB(A) | 基础分5分 （符合该项要求得分） | 100分 |
|  |  |  | 加分方法 | 根据累计百分数声级加分 | L50≤50dB(A)且L10≤60dB(A)，加15分； L50≤45dB(A)且L10≤55dB(A)，加20分 |  |
|  | 5% | 水封（GB/T6952-2015/6.1.4） | 带整体存水弯便器的水封深度≥50mm，安装在水平面的坐便器水封表面尺寸≥100mm×85mm | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  | 40% | 坐便器水效等级 （GB25502-2017/4.2） | 按照GB25502-2017测试，根据水效等级进行加分 | 水效3级 加5分 水效2级 加25分 水效1级 加40分 |  |
|  | 30% | 放射性核素（GB 6566-2010/3.2.1） | 内照射指数：IRa≤1.0； 外照射指数：Iγ≤1.3 | 基础分10分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 根据照射指数加分 | 内照射指数IRa：≤0.5且 外照射指数Iγ：≤0.7 加20分 |  |
| 安 全 性 能 | 5% | 耐荷重性（GB/T 6952-2015/6.3） | 荷重3.0kN、保持10min，样品无变形、无任何可见结构破损 | 基础分5分 （符合该项要求得分） | 50分 |
|  | 10% | 吸水率（GB/T 6952-2015/5.4） | 吸水率≤0.5% | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 根据吸水率加分 | 吸水率≤0.3%，加3分 吸水率≤0.2%，加5分 |  |
|  | 5% | 驱动方式（GB/T 26730-2011/5.1.4） | 不应采用即开即停(间断式)排水-关闭的驱动方式 | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  | 5% | 防虹吸功能（GB/T 26730-2011/5.2.7） | 进水阀上应标记出永久性CL线标识，经防虹吸功能试验，标记的CL线位置不得高于实测的CL线位置 | 基础分5分（符合该项要求得分） |  |
|  | 5% | 水箱安全水位（GB/T 26730-2011/5.4.1） | 按照GB/T 26730-201/5.4.1进行 测试 | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  | 10% | 进水阀密封性（GB/T 26730-2011/5.2.4） | 静压力密封性：经静压力密封性试验，水箱中的水位上升高度≤8mm，且进水阀关闭后不应有可见液滴； 动压力密封性：经动压力密封性试验，水箱中的水位上升高度≤8mm，且进水阀关闭后不应有可见液滴； | 基础分10分，每小项5分（符合该项要求得分） |  |
|  | 5% | 进水阀耐压性（GB/T 26730-2011/5.2.5） | 1.6MPa±0.02MPa、5min±10s，无渗漏、变形、冒汗和任何其它损坏现象 | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |
|  | 5% | 排水阀自闭密封性（GB/T 26730-2011/5.3.2） | 排水阀可自动关闭复位，且不应有渗漏或滴漏现象 | 基础分5分 （符合该项要求得分） |  |