附件4：

厨卫水龙头质量评测标准与评定方法

国家节水器具产品质量监督检验中心

二○一九年三月

厨卫水龙头质量评测标准与评定方法

1.范围

本方案适用于2019年厨卫水龙头产品质量评测。评测产品为：面盆水嘴及厨房水嘴。本方案内容包括测评范围、评测依据、评测项目、评测要求及评定方法。

2.评测依据

GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》

GB 25501-2010 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》

T/CBMF 24-2018/T/CBCSA 2-2018《智能水嘴》

ISO 3822-1:1999+A1:2008《用于供水设施的装置和设备发出的噪音的实验室试验 第一部分：试验方法》

ISO 3822-2:1997《用于供水设施的装置和设备发出的噪音的实验室试验 第二部分：水嘴的安装和操作条件》

- 评测项目

耐腐蚀性能、金属基体镀层附着强度、金属污染物析出、流量、水嘴噪声、水流冲击力、灵敏度测试、流量均匀性、用水效率等级、管螺纹精度、冷热水标志。

4.评测要求及评定方法(见表1)

表1：水龙头评测要求及评定方法

| 序号 | 评测项目（依据标准） | 标准要求 | 评分/标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀性能 (GB 18145-2014） | 按照GB/T 10125-2012进行乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级（RA）9级的要求。 | 一票否决项 附加分：达到10级加5分 继续进行24h乙酸盐雾试验，达到10级加10分；达到9级加5分 |
| 2 | 金属基体镀层附着强度 (GB 18145-2014） | 按照GB 18145-2014 8.6.6.2进行试验，不应出现裂纹、起皮或脱落现象。 | 一票否决项 附加分：300℃满足要求加10分 |
| 3 | 金属污染物析出（GB18145-2014） | 按照GB 18145-2014 附录B进行试验，满足限值要求。 | 一票否决项 附加分： 铅：（5-检出值）×5 六价铬：（2-检出值）×10 |
| 4 | 流量（GB18145-2014） | 按照GB 18145-2014 8.6.3.1进行试验，3.0≤流量Q≤9.0。 | 一票否决项 附加分：（7.5-Q）×5 |
| 5 | 水嘴噪声（ISO 3822） | 按照ISO 3822-1及ISO 3822-2进行测试，按器具声压级进行评分 | 30-器具声压级 |
| 6 | 水流冲击力（T/CBMF 24-2018） | 按照T/CBMF 24-20189.7.3.3进行测试，水流冲击力应不小于0.70N。 | 符合性得分10分 附加分：（冲击力-0.7）×50，最多加10分。 |
| 7 | 灵敏度测试 （GB 18145-2014） | 控制装置半径 r＞45mm，控制装置的位移≥10mm；控制装置半径 r≤45mm，控制装置的转动角度≥10°或位移 ≥10mm | 一票否决项 附加分：每多1mm或1°加2分，最多加20分 |
| 8 | 流量均匀性（GB 25501-2010） | 按照GB 25501-2010 5进行测试，流量均匀性≤0.1L/s | 一票否决项 附加分：（0.1-流量均匀性）×300 |
| 9 | 用水效率等级（GB 25501-2010） | 按照GB 25501-2010 5进行测试，满足明示值或水效限定值要求，按照水效进行加分 | 一票否决项 1级水效：加20分 2级水效：加10分 |
| 10 | 管螺纹精度（GB 18145-2014） | 按照GB 18145-2014 8.2进行测试，满足7.2.2要求 | 一票否决项 |
| 11 | 冷热水标志（GB 18145-2014） | 按照GB 18145-2014 8.3进行测试，满足7.3.2要求 | 一票否决项 |