附件7：

浴室柜质量评测标准与评定方法

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

二○一九年三月

浴室柜质量评测标准与评定方法

1.范围

本方案适用于2019年浴室柜产品质量评测。评测产品范围为浴室柜（包括金属浴室柜、木质浴室柜、塑料浴室柜等）。本方案内容包括评测依据、评测项目、评测要求及评定方法。

2.测评样品

测评样品为台盆柜（必须含台盆或台面）；

台盆或台面材质：人造石、陶瓷、天然大理石；

柜体表面处理方式：涂层、软硬质覆面。

3.评测依据

GB 24977-2010《卫浴家具》；

T/CBMF 23-2018/T/CBCSA 1-2018《浴室柜》；

GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；

GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；

GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。

4.评测项目

本次测评的主要测试项目包括：

环保性能：甲醛释放量、台盆和台面放射性。

安全性能：台面垂直静载荷试验、台面垂直冲击、底板强度、抽屉和滑道强度、门强度、台面抗冲击强度。

耐用性能：耐久性、整体耐水性能、耐腐蚀性、耐污染、表面耐龟裂、耐冷热循环、整体防潮性能。

5.测试成本费用：6500元/型号。

6.评测要求及评定方法（见表1）

表1 浴室柜评测要求及评定方法

| 评选项目 | 占比 | 评测项目 （依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保性能 | 60% | 甲醛释放量 （GB 24977-2010） | ≤1.5 mg/L | 基础分30分（符合该项要求） | 100 |
|  |  |  | 加分方法 | 按甲醛释放量进行 | 释放量≤0.8 mg/L，加10分； 释放量≤0.5 mg/L，加20分 释放量≤0.3 mg/L，加30分 |  |
|  | 40% | 台盆和台面放射性 （GB 24977-2010） | 内照射指数IRa：≤1.0； 外照射指数Iγ：≤1.3 | 基础分20分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照射指数进行加分 | 内照射指数IRa：≤0.5 外照射指数Iγ：≤0.7 | 加20分 |  |
| 安全性能 | 20% | 台面垂直静载荷（GB 24977-2010） | 垂直施加1000N的力10次，应无损伤、变形和松动 | 基础分10分（符合该项要求） | 100 |
|  |  |  | 加分方法 | 按试验力进行加分 | 力1200N,10次，加5分； 力1400N,10次，加10分 |  |
|  | 20% | 台面垂直冲击（GB 24977-2010） | 下落冲击高度为140mm，应无损伤、变形和松动 | 基础分10分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按冲击高度进行加分 | 冲击高度为200mm，加5分； 冲击高度为300mm，加10分； |  |
|  | 20% | 底板强度 （GB 24977-2010） | 底板承受750N的均匀载荷，变形量不应大于2mm | 基础分10分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按变形量进行加分 | 变形量小于1mm，加10分 |  |
|  | 20%注1 | 抽屉和滑道强度 （GB 24977-2010） | 加力350N,10次符合标准要求 | 基础分10分，（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按试验力进行加分 | 力500N,10次，加5分； 力600N,10次，加10分 |  |
|  |  | 门强度 （GB 24977-2010） | 加载质量20kg,10次符合标准要求 | 基础分15分，（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按加载质量进行加分 | 加载质量30kg,10次，加5分； 加载质量40kg,10次，加10分 |  |
|  | 20% | 台面抗冲击强度 （GB 24977-2010） | 冲击高度750mm,钢球质量为112g，冲击点无裂纹或破损 | 基础分10分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按冲击高度进行加分 | 冲击高度：1000mm，加分5分； 冲击高度：1500mm，加分10分； |  |
|  | 注1：通常一个产品只有抽屉或者只有门，则取一个分值。如产品中既有抽屉又有门，则该项目的分数以两个检验项目的分值的平均值为最终结果。 |
| 耐用性能 | 10% | 耐久性注2（T/CBMF 23-2018） | 柜门 | 柜门经40000个周期的开关试验后，柜门及各部位应无异常 | 基础分10分 （符合该项要求） | 100 |
|  |  |  | 抽屉和滑轨 | 抽屉和滑轨经40000个周期的开关试验后，各部位应无异常 |  |  |
|  | 10% | 整体耐水性能（T/CBMF 23-2018） | 经喷水试验后，整体外观不应出现明显胀边气泡等缺陷 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  | 20% | 耐腐蚀性注3（T/CBMF 23-2018） | 铰链或导轨 | 按GB/T 10125-2012进行24小时酸性盐雾试验后，依据 GB/T 6461-2002标准的表1中进行外观评级 | 对所有金属件均需进行盐雾试验。最终结果以各部件的盐雾评级的算术平均值为最终结果。 测试达到10级：20分 测试为7～9级:10分； 测试为4～6级：5分； 测试为小于等于3级：0分 |  |
|  |  |  | 把手 | 按GB/T 10125-2012进行48小时酸性盐雾试验后，依据 GB/T 6461-2002标准的表1中进行外观评级 |  |  |
|  | 15% | 板件及台面耐污染性（T/CBMF 23-2018） | 丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、30%双氧水、鞋油、10%柠檬酸试验后表面无污染或腐蚀痕迹 | 通过一种试剂得2.5分，最高得分15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | / |  |  |
|  | 10% | 其他部件理化（GB/T 17657-2013） | 表面耐龟裂 | 75℃,24小时，不允许有细微裂痕 | 基础分10分（符合该项要求） |  |
|  |  |  |  | 加分方法 | / | / |  |
|  | 10% |  | 耐冷热循环 | 80℃，-20℃，4周期，应无裂纹、鼓泡 | 基础分10分（符合该项要求） |  |
|  |  |  |  | 加分方法 | / | / |  |
|  | 25% | 整体防潮性能（T/CBMF 23-2018） | 将浴室柜放入40±2℃，湿度93±2%环境中，保持96h， | 基础分25分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | / | / |  |
|  | 注2：通常一个产品只有抽屉或者只有门，则取一个分值。如产品中既有抽屉又有门，则该项目中两项测试均符合要求，该项目才得分。 注3：如果样品中只有把手或铰链，其检测结果为该栏目分值；如果产品中既有把手和铰链，则该项目的分数以两个检验项目的分值的平均值为最终结果。 |