附件8：

淋浴房质量评测标准与评定方法

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

二○一九年三月

淋浴房质量评测标准与评定方法

1.范围

本方案适用于2019年淋浴房产品质量评测。评测产品范围为淋浴房（淋浴屏）。本方案内容包括评测依据、评测项目、评测要求及评定方法。

2.测评样品

测评样品为淋浴房（淋浴屏）。

3.评测依据

QB/T 2584—2007  淋浴房；

GB 15763.2—2005  建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃；

GB 15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃；

JC/T 2116-2012 《非陶瓷类卫生洁具》；

GB/T 10125—2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。

4.评测项目

本次测评的主要测试项目包括：

安全性能：钢化玻璃碎片状态、房体结构强度、门拉手与固定边最小距离。

耐用性能：门启闭性能试验、耐腐蚀性。

易洁性能：耐日用化学药品性、耐污染性。

5.测试成本费用：5000元/型号。

6.评测要求及评定方法（见表1）

表1 淋浴房评测要求及评定方法

| 评选项目 | 占比 | 评测项目 （依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 30% | 钢化玻璃碎片状态（GB 15763.2—2005） | 平面钢化玻璃碎片数≥40，曲面钢化玻璃碎片数≥30 | 基础分20分（符合该项要求） | 100 |
|  |  |  | 加分方法 | 按碎片数进行加分 | 碎片数≥60，加5分； 碎片数≥80，加10分。 |  |
|  | 40% | 房体结构强度（QB/T 2584—2007） | 下落冲击高度差为134mm，无变形，无破损，无裂纹，门应能开启 | 基础分20分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按冲击高度差进行加分 | 冲击高度差为200mm，加10分； 冲击高度差为300mm，加20分； |  |
|  | 30% | 门拉手与固定边最小距离 （QB/T 2584—2007） | ≥25mm | 基础分15分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按安全距离进行加分 | 安全距离30mm-50mm，加5分 安全距离＞50mm，加15分 |  |
| 耐用性能 | 40% | 门启闭性能试验（QB/T 2584—2007） | 10000次启闭试验后，淋浴门应启闭灵活，无卡滞，启闭力应不大于18N，磁吸开启力不大于50N。 | 基础分15分 （符合该项要求） | 100 |
|  |  |  | 加分方法 | 按试验次数加分 | 15000次满足要求，加10分； 20000次满足要求，加15分。 |  |
|  | 60% | 耐腐蚀性（GB/T 10125-2012） | 框架（30%） | 按GB/T 10125-2012进行16小时铜加速酸性盐雾试验后，依据 GB/T 6461-2002标准的表1中进行外观评级 | 对所有金属件均需进行盐雾试验。最终结果以各部件的盐雾评级的算术平均值为最终结果。 测试达到10级：30分 测试为7～9级:20分； 测试为4～6级：15分； 测试为小于等于3级：0分 |  |
|  |  |  | 把手和铰链（30%）注1 | 按GB/T 10125-2012进行48小时中性盐雾试验后，依据 GB/T 6461-2002标准的表1中进行外观评级 |  |  |
| 易洁性能 | 50% | 耐日用化学药品性（JC/T 2116-2012） | 按JC/T 2116-2012进行耐日用化学品试验后，挡水屏表面应无明显损伤，轻度损坏用600目砂纸轻擦即可除去。 | 无明显损伤：50分； 轻度损伤：20分； 损伤较大不易回复至原状：0分。 | 100 |
|  | 50% | 耐污染性 （JC/T 2116-2012） | 按JC/T 908进行耐耐污染性试验后，挡水屏耐污染值总和不得超过44. | 耐污染值总和不大于36：50分； 耐污染值总和37-40：30分； 耐污染值总和41-44：10分； 耐污染值总和大于44： 0分； |  |
| 注1：如产品中既有把手又有铰链，则该项目的分数以两个检验项目的分值的平均值为最终结果。 |