UDC

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

P                                          T/CBDA X-2023

家装防水防潮与渗漏修缮技术规程

Technical specification for waterproof, moisture-proof

and leakage repair of home decoration

（征求意见稿草案）

2023-XX-XX发布                           2023-XX-XX实施

中国建筑装饰协会 发布

前  言

根据中国建筑装饰协会2021年03月03日《关于2021年（第二十三批）建筑装饰行业工程建设CBDA标准立项的批复》要求，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会CBDA标准编制工作管理办法（试行）》规定，由中建材苏州防水研究院有限公司与苏州悦居防水科技有限公司共同主编并会同有关单位，编制了本规程。

本规程在编制过程中，编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，吸收国内外相关标准和先进技术经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改与完善，并经审查专家委员会审查定稿。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4材料；5家装防水防潮；6家装渗漏维修。

本规程某些内容涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本规程的有关参编单位协商处理，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由中建材苏州防水研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送：中建材苏州防水研究院有限公司（地址：江苏省苏州市广济路284号，邮编215008）。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目录

前  言	1

1 总则	3

2 术语	3

3 基本规定	3

4 材料	5

4.1 防水涂料	6

4.2 防水卷材	6

4.3 防水砂浆	6

4.4 密封材料	7

4.5 其他材料	7

5 家装防水、防潮	7

5.1 一般规定	7

5.2 基层	8

5.3 防水设计	13

5.4 防潮和防霉设计	16

5.5 施工	17

5.6 质量验收	20

6 家装渗漏维修	21

6.1 一般规定	21

6.2查勘	21

6.3方案设计与施工	21

6.4 质量验收	25

# 总则

1.0.1  为了提高家装防水防潮工程的设计和施工以及家装渗漏修缮技术水平，符合确保质量、技术先进、经济合理、安全适用的要求，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于家装过程中的防水防潮工程以及家装渗漏修缮中的防水工程。

1.0.3  家装防水防潮工程以及家装渗漏修缮，除应符合本规程外，本规程未做规范的应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

2.0.1  家装防水防潮 Waterproof and moisture-proof home decoration

家庭装修过程中设计相关防水、防潮、渗漏缺陷处理的一项综合性工程。

2.0.2  家装渗漏修缮 seepage repairs

对已发生渗漏部位进行维修和翻修等防渗封堵的工作。

2.0.3  堵漏 plugging

采用注浆或水泥基速凝材料等对民用建筑渗漏部位进行封堵、止水的工作。

# 基本规定

3.0.1卫生间、厨房、阳台、地暖房间及地下室等区域应进行防水处理；住宅的底层和地下室，以及有防潮需求的功能性房间应进行防潮处理。

3.0.2   家装防水防潮工程以及家装渗漏修缮应符合环境保护、人身安全的要求，并应采取相应措施。

3.0.3   家装防水防潮工程以及家装渗漏修缮，应采用经过试验、检测和鉴定并经实践检验质量可靠的新材料、新技术、新工艺。

3.0.4  家装防水防潮与渗漏修缮工程设计工作年限不应低于25年。

3.0.5  家装防水防潮与渗漏修缮工程使用的防水材料应满足耐久性要求，不得使用溶剂型防水涂料。

# 材料

    - 材料的耐久性应与工程防水设计工作年限相适应。

    - 材料性能应与工程使用环境相适应，执行标准见附录A。

    - 家装防水、防潮及渗漏维修工程宜采用聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚合物水泥防水涂料等水性或反应型防水涂料。

    - 防水涂料的有害物质限量应符合JC 1066的规定。

    - 家装防水防潮及渗漏维修工程不宜采用防水卷材，如需使用，可选用高分子防水卷材和聚乙烯丙纶复合防水卷材。

    - 防水卷材应采用冷粘法施工，严禁明火施工。

    - 防水砂浆应采用由专业生产厂家生产的商品砂浆。

    - 密封材料宜采用硅酮建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶、聚硫建筑密封胶、丙烯酸酯建筑密封胶等合成高分子建筑密封材料。

    - 家装防水防潮及渗漏维修工程根据需要可使用水泥基渗透结晶型防水材料、丁基橡胶防水密封胶粘带、防水密封膏及聚氨酯灌浆材料等。

# 家装防水防潮

  - 一般规定

    - 家装防水工程应遵循防排结合、安全环保、刚柔适用、经济合理等原则。

    - 防水施工时的基层含水率应满足材料与施工工艺的要求。

    - 卫生间、浴室、厨房、阳台和地下室等有水、潮湿区域的下列部位应设置防水层：

- 楼、地面结构楼板表面应设置防水层；

- 淋浴区、浴缸部位、敞开式阳台等结构墙体表面应设置防水层；

- 安装有给水、排水末端点位的墙面应设置防水层。

    - 卫生间、浴室、厨房、阳台和地下室等有水、潮湿区域的下列部位应设置防潮层：

- 顶层住宅的顶棚宜设置防潮层；

- 无地下室的底层地面基层表面宜设置防潮层；

- 当卫生间、浴室、厨房等潮湿、有水区域的上层房间为卧室、客厅、餐厅、走道、衣帽间等干区房间时，潮湿、有水区域的顶棚宜设置防潮层；

- 有水、潮湿空间不直接接触到明水的墙面宜设置防潮层；

- 设置在潮湿、有水区域底下的房间，底下的房间顶棚宜设置防潮层。

    - 家装室内有防水、防潮要求的空间，应将脱落、松散的防水层铲掉，在原有的基础上再增设一道防水、防潮措施；新增加的防水、防潮材料应与原先的防水、防潮材料具有相容性。

    - 家装集成式卫生间的结构地面与墙面均应设置防水层，地面应设排水设施。

    - 地面的防水、防潮层施工、蓄水完成后，宜使用水泥砂浆浇筑保护层后方可进行后道工序施工。

    - 后置埋件应在防水施工前完成。

    - 潮湿、有水区域若必须使用膨胀螺栓安装五金、洁具或其他设备时，宜采用防水型膨胀螺栓。

    - 水池、泳池的进出水管道接口、水下灯具等均应采用具有防水功能的专用配件。

  - 基层

    - 防水、防潮施工区域的基层表面应坚实、牢固，不得有松动、空鼓、开裂、浮灰、油污、起砂、起皮、明显孔洞及蜂窝麻面等缺陷。

    - 有防水、防潮要求区域的墙地面基层应符合下列规定：

- 墙地面使用的混凝土等级不应小于C30；要求抗渗等级不小于P6的区域应采用抗渗混凝土；

- 粉刷和找平的砂浆宜采用具有抗渗功能的找平砂浆；

- 四周除门洞位置外，应使用混凝土浇筑翻边坎台。

    - 下沉式卫生间、厨房间等基坑的基层施工应符合下列规定：

- 下沉部位底部的最低点应设置地漏或侧向排水系统，当设置侧向排水系统时，排水管应设置防止竖管水倒灌入基坑的装置和措施；

- 基坑底部及四周都应做防水层；

- 基坑内的回填材料宜采用轻质混凝土，当采用陶粒轻质混凝土时，宜掺入憎水型防水剂。

    - 有水、潮湿区域与相邻干区之间的墙体底部应设置混凝土防水、防渗坎台，坎台设计应符合下列规定：

- 浇筑坎台的混凝土强度等级不应低于楼、地面混凝土的等级，且不得低于C30；

- 坎台厚度不小于100mm的，墙体坎台高度不宜低于地面饰面完成面200mm；坎台厚度小于100mm的，坎台高度宜高于墙体外侧踢脚线上边20mm。

    - 卫生间、厨房和阳台等有排水功能要求的湿区楼、地面高度应符合下列规定：

1 应低于相邻走道、客厅或卧室等干区地面15mm；

2 有无障碍通行要求的地面，高低差应小于15mm，并应以斜坡过渡；

3 若湿区地面无法低于相邻干区地面时，可在湿区门口用瓷砖或大理石做一道止水坎，粘贴材料应具有防水功能，止水坎应高出湿区地面地砖或石材15mm；

4 阳台地面宜低于室内地面不小于10mm。当采用无下框开门时，阳台地面宜低于室内地面不小于20mm。

    - 穿越楼板、防水墙面的管道和预埋件等，应在防水施工前完成安装。

    - 房间的顶、墙、地六面体通往其他相邻房间的孔洞、缝隙应进行防水、防火、隔音封堵。

    - 后开孔的穿管的管道周边的吊模所使用的混凝土应采用无收缩水泥灌浆材料或掺膨胀剂的细石混凝土分次分层浇捣密实，后补的混凝土表面用防水涂料进行防水处理，防水层应盖过新老混凝土接缝不少于100mm。

    - 套管与设备管道之间应堵塞背衬材料，宜采用无收缩水泥灌浆材料或膨胀细石混凝土填缝，上口应采用密封胶进行密封。

    - 有烟道井、管道井、落水立管、穿楼板管道时，可在混凝土板上留设井道。井道周边应浇筑混凝土反坎，反坎做法应符合本规程第5.2.4条的规定。地面防水层应从反坎根部上翻，上翻高度应不低于反坎的高度。

    - 阳台外沿下口应设置滴水线或滴水槽。当阳台立面采用水泥砂浆饰面时，滴水线可制作滴水槽或者鹰嘴；当阳台立面采用石材、面砖饰面时，可采用铝合金、不锈钢等做成滴水线（槽）。

    - 淋浴房周边止水坎使用细石混凝土浇筑时，应符合下列规定：

1 止水坎内部应放置钢筋；

2 止水坎部位应预先剔除结构墙、地面混凝土表面的砂浆保护层及浮浆；

3 止水坎应直接浇筑在楼板混凝土上，端头应与坎台混凝土连接。

    - 淋浴房止水坎使用不锈钢、热镀锌金属板、条形大理石等做止水带时，止水带安装应符合下列规定：

- 止水带底边应开槽嵌入结构楼、地面楼板内，开槽深度不得损伤结构楼板的钢筋、并不宜超过20mm深度；

- 止水带端头是结构墙体时，端头应开槽嵌入墙体内，开槽深度不得损伤结构墙体内的钢筋、并不宜超过20mm深度；

- 安装止水带前，槽沟内应预先涂刷与地面相同的防水涂膜不少于三涂；

- 止水带若有拼接时，不锈钢、热镀锌金属板的拼接处应满焊；条形大理石无法整条制作时，拼接处应使用密封胶填补密实、饱满；

- 止水带与墙、地交接处宜先使用密封胶填补密实、饱满；

- 止水带与墙、地阴角处应使用1：2的水泥砂浆做成R形内圆弧形角或小斜角。

    - 卫生间、厨房及阳台等有水、潮湿区域通往干区的门洞的门槛下方宜采用混凝土或防水砂浆做成一道止水挡坎，混凝土的强度等级不应低于楼、地面混凝土的等级及相连防水砍台的强度等级。浇筑坎台前，应预先剔除结构楼板混凝土表面的砂浆保护层和浮浆，止水坎应直接浇筑在楼板混凝土上，端头应与坎台混凝土连接。

    - 做防水施工的楼、地面基层和饰面面层向地漏或排水口方向应有找坡，坡度应符合下列规定：

- 淋浴区排水宜采用地面找坡和设置排水槽相结合的排水方式。地面找坡排水坡度宜为1%～2%；地漏周边250mm×250mm左右区域，排水坡度可增加到2%～3%。排水槽宜设置在淋浴间的周边，排水槽可设置单条或多条，浅槽可采用明沟形式，深槽可在槽沟表面安装不锈钢滤水板；

- 楼、地面基层向地漏或排水口方向的找坡坡度不应小于1%；

- 整体面层或表面比较光滑的块材面层，排水坡度宜为0.5%～1.5%，粗糙饰面层排水坡度宜为1%～2%。

    - 找坡层或找平层材料的选用应符合下列规定：

- 找坡层或找平层厚度达到30mm及以上时，应使用混凝土浇筑；

- 找坡层或找平层厚度不满30mm时，应使用水泥砂浆浇筑。

【条文说明】5.2.16 混凝土找平、找坡层最薄处的厚度不宜小于30mm；砂浆找平、找坡层最薄处的厚度不宜小于10mm。

    - 现场浇筑的独立水容器应采用抗渗混凝土，独立水容器应有刚、柔结合的防水设计及整体的防水构造。

    - 有水、潮湿区域的楼、地面应设置地漏和坡向地漏的排水坡度。卫生间干区、厨房、洗衣机附近区域可根据需要设置地漏。

    - 厨房宜在洗菜盆下方位置设置地漏，设置在柜子下方时，柜子的踢脚线应是无工具就可拆卸的模式。

    - 地漏、套管、卫生洁具等管道安装应牢固，根部应先做成坎台及防水附加层。

    - 防水施工前应先检查排水管口和穿楼板管道的预埋情况，地漏排水管管口应低于结构楼、地面基层平面，坐便器排污管、台盆下水管口及穿楼板管道外围的套管上口不应低于瓷砖或石材等饰面材料的表面。

【条文说明】5.2.21 防水施工前应先检查排水管口和穿楼板管道的预埋情况，做防水前，地漏排水管管口低于结构楼、地面基层平面宜为10mm～20mm；坐便器排污管口高出地面饰面材料不宜小于10mm；台盆下水管口高出地面饰面材料不宜小于250mm；穿楼板管道的防护套管或周边作为防护的混凝土坎台高度不宜小于150mm。

    - 墙和地面夹角、墙与墙夹角的基层阴角宜做成内圆弧形角，阳角宜做成外圆弧形角；且应先做防水附加层。

    - 附加层应夹铺胎体增强材料；附加层的宽度和厚度应满足设计文件要求。

    - 有水、潮湿区域的钢架、轻钢龙骨等轻质隔墙施工应符合下列规定：

- 钢架、轻钢龙骨隔墙底部应浇筑混凝土反坎，反坎的厚度应包含基层板的厚度；

- 在混凝土反坎与楼板的阴角部分应做防水处理；

- 基层板板材应安装在混凝土反坎上面，基层板与混凝土反坎之间应留置5mm～10mm间隙，并应采用用密封胶进行密封；

- 轻质隔墙基层板的拼缝和转角处应采用专用防水布或密封带进行封闭，并使用无机接缝材料进行修补填平。拼缝和转角处还应采用玻纤网格布作加强处理；

- 轻质隔墙的防水层采用柔性防水材料时，应采取防止表面抹灰层或面砖层空鼓脱落的措施。

    - 采用混凝土浇筑的水池、泳池完成养护后，应通过蓄水试验检查渗漏水，发现渗漏水等缺陷可采用聚合物水泥防水砂浆进行修补。

    - 水池、泳池的内侧粉刷砂浆宜使用防水砂浆。

    - 泳池采用刚性防水材料时，应在混凝土结构内侧铺抹聚合物水泥防水砂浆。饰面砖的粘结剂应具有良好的耐水性能。

    - 需做防水、防潮的基层应符合下列规定：

- 管根、地漏与基层的交接部位，宜预留宽10mm、深10mm的环形凹槽，槽内应嵌填密封材料；

- 基层的阴角部位宜做成内圆弧形角，阳角部位宜做成外圆弧型角。

  - 防水设计

    - 家装防水设计应包括下列内容：

- 防水构造设计；

- 防水、密封材料的名称、规格型号、主要性能指标；

- 排水系统设计；

- 细部构造防水、密封措施。

    - 家装防水工程应根据不同的设防部位选择适用的防水施工方案，地面、窗台等水平部位宜选用柔性材料施工方案，墙面及其他立面宜选用刚性防水材料施工方案。同一区域选用的柔性和刚性的防水材料，在相连交接处应具有相容性。

    - 家装湿区与干区交接处的门、窗洞口周边的防水、防潮层范围设计应符合下列规定：

- 应将防水、防潮涂膜通过门、窗洞口处向干区延展；

- 洞口墙面部位向干区延展的宽度不宜小于200mm；

- 洞口地面部位向干区延展的宽度不宜小于500mm，向两端延展的长度不宜小于200mm。

    - 家装防水使用的材料有干粉型聚合物水泥防水砂浆、乳液型聚合物水泥防水砂浆、现场拌制砂浆、普通防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物水泥防水浆料（柔韧型）、聚氨酯防水涂料等防水材料，并施工厚度应符合下列规定：（用表格列入墙面和地面）

- 墙面干粉型聚合物水泥防水砂浆和乳液型聚合物水泥防水砂浆作为防水层的施工厚度宜为3mm～5mm；

- 墙面聚合物水泥防水涂料作为防水层的施工厚度不宜小于1.5mm；

- 普通防水砂浆作为防水层的施工厚度不应小于15mm；

- 聚合物水泥防水浆料（柔韧型）作为防水层的施工厚度不宜小于1.5mm；

- 地面聚氨酯防水涂料作为防水层施工厚度宜不小于1.5mm；

- 聚乙烯丙纶防水卷材作为防水层的聚乙烯芯材厚度宜为0.5mm，用水泥胶结料粘贴时，厚度宜为1.2mm。

## Ⅰ 墙面

    - 浴室内全部墙面应设置防水层，防水高度应直到楼板底或吊顶以上不少于50mm。

    - 洗脸台、洗菜盆、拖把池、洗衣机等周边的防水层施工应符合下列规定：

- 防水层设防高度应不低于给水点、排水点300mm，且从地面往上不应低于1200mm；

- 洗脸台、洗菜盆、拖把池、洗衣机边缘往外扩展不应小于500mm。

    - 墙面无明水流淌、无给水点位区域的防水层高度，从地面饰面完成面往上不应低于300mm。

    - 潮湿、有水区域的防水或防潮施工，应通过门、窗洞口处向非防水施工区域延展，墙面向周边延展宜不小于200mm；地面向外延展的宽度宜不小于500mm，向两端延展的长度宜不小于200mm。

Ⅱ 楼地面

    - 需做防水施工的地面若是多孔楼板时，宜在楼板上统一浇筑一层整体的找平层后再满涂防水层施工。地面若是装配式实心楼板的，应将拼接缝处用胎体材料进行节点加固后再满涂防水层施工。

    - 穿楼板管道根部的防水层应包裹管根，管道上的防水层应高出地面饰面完成面，且不低于套管、砍台的高度。

    - 淋浴房里外的防水涂膜应覆盖住混凝土止水带；使用不锈钢、热镀锌钢板、条形大理石制作的止水带，防水涂膜应覆盖住阴角部位的R形圆角或小斜角。

    - 阳台防水层施工前，门框下缝隙应先进行密封。在门框固定完成后，应先用聚合物水泥防水砂浆分层塞缝后再进行防水施工。防水层宜采用防水涂料，且防水层应与门框搭接，不宜超出地砖面，地面上外沿宜不小于100mm，厚度应不小于1.5mm。

    - 家装地面的防水材料应上翻，上翻高度从地面饰面完成面往上计算，高度不得小于300mm。

    - 家装室内设有水管地暖时，防水设计应符合下列规定：

- 卫生间、厨房等区域水暖管的下面应设置防水层，防水层上的保护层可用地暖系统中的隔热层板替代；水暖管浇筑保护层后，保护层的上面也应设置防水层；

- 房间、客厅、走道等干区水暖管下面宜设置防水层，防水层上的保护层可用地暖系统中的隔热层板替代；

- 水暖管不得穿越淋浴房的止水坎；

- 水暖管不宜穿越卫生间、厨房、阳台等有水、潮湿区域门槛石下部的阻水坎；宜在门洞边上的墙体中穿过。

【条文说明】5.3.17-4 水暖管若穿越卫生间、厨房、阳台等有水、潮湿区域的门槛石下方时，因为受到门槛石标高的限制，水暖管一般都是被安装成内高外低的现象，有水区域（内部）的地面基层内的水或水暖管本身的冷凝水就会顺着水暖管往干区（外部）渗漏。

水暖管若在门洞边上的墙体中通过，在墙体中打孔时，可将孔洞打成内低外高的情况，孔洞最外端的底部宜高于湿区地面瓷砖、大理石的表面，后期湿区地面基层内的水或水暖管本身的冷凝水也不能顺着水暖管渗透到干区（外面）去了。

    - 地面防水层上应采用水泥砂浆浇筑保护层。

  - 防潮设计

    - 住宅室内装饰装修顶棚防潮设计应满足下列要求：

1 顶层住宅的顶棚宜进行防潮设计；

2 厨房、卫生间布置在无用水点或未做防潮、防水措施房间的下层，厨房、卫生间顶棚宜进行防潮层设计；

3 设置在潮湿、有水区域底下的房间，顶棚宜进行防潮设计。

    - 地下室背水面、首层住宅墙地面、室内带窗户墙面、卫生间顶棚等易出现渗水发霉部位，应设置防潮层，并应符合以下规定：

- 易渗水发霉墙地面应采用抗碱型界面剂进行加固封闭处理；

- 防潮层所选材料应具有防潮抗渗抗菌性能。

    - 地下室的墙面、地面都应设置防潮层，若地下室有明显渗漏水现象，应先进行渗漏水治理，再进行防潮处理。

    - 地下室宜采用环氧防水涂料、环氧防水砂浆、聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水浆料等具有良好背水面抗渗性能的材料进行防潮处理。

    - 地下室宜增设内保温、宜安装除湿机，应加强通风、采用吸水性好的饰面材料，并应符合下列规定：

- 防潮防霉若采用增加内衬墙或增设内保温的方式时，结构墙体和内衬墙体中间的地面应设置排水沟，将冷凝水排入集水井；

- 防潮防霉采用吸水性好的饰面材料时，饰面材料应具有防霉、抑菌功能。

    - 地下室宜进行防潮监测，可参考简易露点温度对照表采取相应的防冷凝措施。

    - 家装房屋底层混凝土地面直接浇筑在土体之上的非架空底层，应采用防潮防冷凝措施。并应符合下列规定：

- 防潮层的材料应采用防水卷材；

- 防潮层应连续满铺；

- 防水材料在墙体应上翻收头，高度不应小于50mm，卷材收头部位应采用金属压条及密封胶固定密封；

- 防潮层上面采用厚度不小于80mm、强度不低于C20的钢筋混凝土现浇地面。

    - 新建工程的保温层应设置在混凝土地面以下，改造和装修工程可在架空地板下设置保温层，并应做好保温层上面隔离层的连续密封防潮。保温层宜采用挤塑聚苯乙烯泡沫板等低吸水率的绝热材料。

    - 砌体墙的墙根应采用混凝土浇筑至室内地面以上，并应高出室外地面不少于100mm。

    - 若地层地面混凝土下方未设置防潮层，装修时，应在墙体背水面设置防潮层，防潮材料宜采用环氧防水涂料、环氧防水砂浆、聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水浆料等具有良好背水面抗渗性能的材料。

    - 室内防霉宜采用防霉涂料进行防霉。施工前，应先进行渗漏处理，并采用浓度为10%～30%的过氧化氢溶液清除霉菌。

  - 施工

    - 家装防水工程施工单位应有专业施工资质，作业人员应持证上岗。

    - 进场的防水材料应抽样复测，并应提供检验报告。严禁使用不合格材料。

    - 防水材料及施工过程不得对环境造成污染。

    - 家装防水工程的施工环境温度宜为5℃～35℃。

    - 施工前，应通过图纸会审和现场勘查，明确细部构造和技术要求，并应制定施工方案。

    - 家装防水应按设计文件要求施工。并应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ/T 298和现行团体标准《住宅装饰装修工程施工技术规程》T/CBDA 51的相关规定。

    - 有水区域穿越楼板的管道应设置防水套管，且应符合下列规定：

- 防水套管上口应高出地面饰面完成面不小于20 mm；

- 套管与管道间应采用密封胶进行防水密封；

- 防水套管的根部、四周墙根应在大面防水层施工前采用柔性防水涂料进行节点防水，防水层在套管边平面上的宽度应不小于100mm，并上翻将套管全部包裹；

- 墙根防水涂料平面与立面的宽度应不小于200mm。

    - 防水材料施工时，应采用与防水材料配套的基层处理剂。基层处理剂施工应符合下列规定：

- 基层潮湿时（采用水泥基材料除外），应涂刷固化胶粘剂或潮湿界面隔离剂；

- 基层处理剂不应在施工现场配制或添加溶剂稀释；

- 基层处理剂应涂刷均匀，无露底、堆积等缺陷；

- 基层处理剂干燥后应立即进行下道工序的施工。

    - 防水材料在大面积施工前，应先在阴阳角、管根、地漏、排水口等部位做附加层，并应夹铺胎体增强材料，附加层的宽度和厚度应符合设计文件要求。

    - 防水砂浆的表面铺贴瓷砖、石材等饰面前，防水砂浆的表面宜作界面处理；

    - 防水、防潮涂料施工应符合下列规定：

1 在施工现场配制的防水涂料，双组分涂料应按配比要求进行配制，并应使用机械搅拌均匀，不应有颗粒悬浮物；

2 施工前，宜采用与防水、防潮涂料配套的基层处理剂；基层处理剂应涂刷均匀，不漏涂、不堆积；

3 防水涂料应薄涂、多遍施工，前后涂刷方向应相互垂直交叉，后一遍防水涂料应在前一遍实干后再施工，涂膜应均匀一致，不应漏涂、不堆积；涂刷遍数不应少于三涂；地面涂膜总厚度应不小于1.5mm，墙面涂膜总厚度应不小于1.2mm；

4 墙面的防水层应覆盖在地面上翻到墙面的防水层上；

5 加铺胎体增强材料时，应使防水涂料充分浸润胎体增强材料，不应有折皱、翘边等现象；

6 玻纤网格布或无纺布的接槎应顺水流方向搭接，搭接宽度应不小于100mm；两层以上玻纤布或无纺布的防水施工，上、下层之间的搭接应错开，错开尺寸应不小于玻纤布幅度的1/2。

    - 地漏管口周边、坐便器排污管周边、台盆下水管道周边、穿楼板管道套管周边及管道井砍台周边等部位应采用与地面相同的防水材料和玻纤网格布、无纺布等辅助材料预先做节点加强处理。

    - 淋浴房止水坎使用钢筋混凝土浇筑时，里外的防水层应连续不间断、应涂刷成一个整体，应将止水坎覆盖在防水涂膜下方。

    - 防水卷材施工应符合下列规定：

- 防水卷材与基层应满粘施工，搭接缝应采用与基层想容的密封材料密封；

- 应在阴阳角、管根、地漏等部位先铺设附加层，附加层材料可采用与防水层通品种的卷材或与卷材相容的涂料；

- 卷材应与基层粘结牢固，表面平整、顺直，不得有空鼓、起泡、褶皱。

    - 蓄水或淋水试验完工后，在进行下道工序前，防水层上宜采取保护措施。

    - 地面防水层上宜采用20mm厚1：3水泥砂浆做保护层。

    - 防水砂浆施工应满足下列要求：

- 需要进行防水砂浆施工的基层表面应平整，不应有空鼓、裂缝、起砂和蜂窝麻面等缺陷；基层的强度应满足设计文件要求；

- 施工前，应洒水润湿基层，但表面不应有明水流淌，楼、地面基层表面不应有积水；

- 防水砂浆的配合比应满足设计文件要求；防水砂浆应采用机械搅拌均匀，现场随拌随用；

- 阴、阳角应作圆弧处理；

- 防水砂浆宜连续施工。当比需留施工缝时，应采用坡形接槎，相邻两层接槎应错开100mm以上，距转角不得小于200mm；

- 施工完毕后按产品要求进行养护，养护温度不宜低于5℃。

    - 密封材料施工应符合下列规定：

- 基层应干燥、干净，可根据需要涂刷基层处理剂；

- 密封材料宜在柔性防水材料施工前、刚性防水材料施工后完成；

- 双组分密封材料应配比准确，混合均匀；

- 密封材料宜采用胶枪挤注施工，也可用腻子刀等嵌填压实；

- 密封材料应根据预留凹槽的尺寸、形状和材料的性能采用一次或多次嵌填；

- 密封材料嵌填完成后，在硬化前应避免灰尘、破损及污染等。

  - 质量验收

    - 家装防水工程施工应遵守过程控制和质量检验程序，并应有完整的检查记录。

    - 家装防水工程质量验收程序和组织应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定。

    - 家装防水工程质量应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209和行业现行标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298、《建筑室内防水工程技术规程》CECS 196及现行团体标准《住宅室内装饰装修工程质量验收标准》T∕CBDA 55的相关规定。露台防水工程质量应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的相关规定。

    - 住宅室内防水应以每一个自然间或独立水容器作为单体，逐一检验防水效果。

    - 家装楼、地面的防水施工完成后，性能应通过蓄水试验进行检验。蓄水高度应不小于20mm，蓄水时间不少于48h。

    - 家装墙面防水施工完成后，有淋水试验要求的应做淋水试验，淋水时间不少于2h。

    - 家装防水工程完成后，楼地面和独立水容器的防水性能应通过蓄水试验进行检验。楼地面蓄水高度应不小于20mm，蓄水时间不少于48h；有淋水试验要求的应做淋水试验，淋水时间不少于2h。住宅室内防水应以每一个自然间或独立水容器作为单体，逐一检验防水效果。

    - 水池、泳池防水施工完成后应进行满蓄水试验，应分次注水、注水次数应不小于三次、每次的间隔时间不小于8h，最后一次注水完成后的试验时间不宜小于7d。

    - 验收完成后应及时做好成品保护。

# 家装渗漏维修

  - 一般规定

    - 本章适用于家装施工前对现有渗漏水问题的处理维修，维修后的防水等级应不低于原设计要求。

    - 渗漏维修应由取得防水技能水平等级证书专业人员施工。（请胡教授细核，做装修的公司对该条款有意见，保留还是做修改为：渗漏修缮施工应由具有相应施工资质和施工经验的专业队伍承担，作业人员应经过专业培训。）

    - 局部渗漏宜局部修复，防水层整体失效时应进行整体翻修。渗漏维修宜采用迎水面进行，当迎水面施工困难，且背水面具备施工条件，也可在背水面进行维修。

    - 渗漏维修应选用耐水性好、与基层粘结强度高、便于施工操作、绿色环保的防水材料，防水材料性能指标应符合相关标准规定。

    - 技术方案宜包括下列内容：

1 渗漏原因。

2 确定采用无损维修、微损维修、局部翻修或整体翻修等技术方法。

3 明确维修施工所涉及材料的性能和施工工艺。

4 渗漏修缮应统筹考虑保温和防水的要求。

5 施工过程涉及的人员和机械安全注意事项。

    - 施工应符合下列规定：

1 施工前应根据修缮设计方案进行技术、安全交底；

2 对易受施工影响的作业区应进行遮挡与防护，作业区域应有可靠安全防护措施，施工人员应根据需要配备安全防护服装、设备；

3 对已完成渗漏修缮的部位应采取保护措施；

4 渗漏修缮完工后，应恢复该部位原有的使用功能。

5 渗漏维修后应进行验收。表面有其他构造层覆盖时，应进行隐蔽验收。

  - 查勘

    - 现场渗漏查勘宜包括以下内容：

1工程所在位置周围的环境，使用条件、气候变化对工程的影响；

2渗漏发生的部位、渗漏范围、渗漏程度；

3 渗漏变化规律；

4 渗漏部位防水层质量现状及损坏程度，细部防水构造现状；

5 渗漏原因；

6渗漏对结构安全影响和其他功能的损害程度。

    - 现场查勘宜采用下列方法：

1 走访、咨询熟悉准备修缮工程的相关技术人员或管理人员；

2 观察检查；

3 仪器检测；

4 必要时进行淋水、蓄水试验或雨后观察；

5 局部剔凿、拆除、剥露等有限有损勘验。

    - 收集的资料宜包括下列内容：

1 原防水设计文件；

2 原防水系统使用的构配件、防水材料及其性能指标；

3 原施工组织设计、施工方案及验收资料；

4历次修缮技术资料。

    - 室内渗漏在原因不明时，宜先对给排水管道进行检查，如管道存在渗漏，应先进行管道维修。

  - 方案设计与施工

## Ⅰ 楼地面、阳台地面

    - 有水区域楼地面渗漏水采用整体翻修改时应符合下列规定：

1 防水层失效、结构楼板为预制多孔板或该区域未设置防水层出现渗漏时，宜采用整体翻修的方法进行维修。整体维修的防水设计、施工及验收应符合本规程第5章相关规定。

2 维修区域的水管、地漏等构件存在锈蚀、老化等影响使用情况或需要更新时，应在整体防水维修前进行更换维修。

    - 现浇混凝土结构楼地面渗漏水采用迎水局部维修时应符合下列规定：

1 凿除渗漏部位对应区域楼地面饰面层及其他各构造层至混凝土结构，凿除区域应比渗漏水部位周边扩大不小于200mm。

2 凿开后的混凝土面应进行清理，保持干净。

3 防水层宜采用高分子防水涂料，厚度应大于1.5mm，并宜夹铺胎体增强层，防水层区域应比渗漏部位周边扩大不小于150mm。

4 基层干燥度应符合防水涂料的工艺要求。

5 防水层施工完成后，应按涂料的工艺要求进行保养，其中聚合物乳液类防水涂料保养时间不应少于三天。

6 防水层完成保养后应进行蓄水试验，最小蓄水高度不应小于20mm，观察时间不应少于24h。

    - 现浇混凝土结构楼地面渗漏水采用背水面堵漏时应符合下列规定：

1 混凝土楼板裂缝渗漏水宜在无明水状态下，采用可在潮湿基层使用的改性环氧进行贴嘴注浆。当采用聚氨酯灌浆材料进行钻孔注浆时，应控制注浆压力及浆液注入量，浆液应在裂缝内保持连续，但不得进入迎水面地面砂浆及饰面层。

2 混凝土楼板因混凝土不密实导致渗水时，宜在渗水区域表面采用聚合物水泥防水砂浆进行密封防水，也可在表面涂刷环氧树脂类防水涂料或涂刷型聚脲类防水涂料。防水砂浆和防水涂料应按产品要求进行基层处理和施工，聚合物水泥防水砂浆厚度不应小于5mm，环氧树脂类或聚脲类防水涂料厚度不应小于1.0mm。防水施工区域应超过渗水区域边缘不小于200mm。

## Ⅱ 厨卫墙面

    - 淋浴间、洗脸盆、拖把盆临墙渗漏水应从迎水面进行防水维修。

    - 渗水墙面防水维修应符合下列规定：

1 将渗水区域迎水面饰面层清除至砌体，清理干净后用强度等级不小于M10水泥砂浆找平，找平层面宜采用防水砂浆、聚合物水泥防水浆料、聚合物水泥防水涂料防水，防水层经养护后应进行淋水试验，合格后恢复饰面层。

2 清凿饰面层区域宜为背水面渗水影响区域周边各扩大200mm以上。淋浴间墙面渗水宜将迎水面整体饰面层全部清凿，高度至上层楼板底，有吊平顶时，高度应高出吊顶不小于50mm；台盆临墙清凿区域宜为地面以上至高出水龙头不小于500mm，台盆两侧各不小于500mm。

3 防水层采用成品单组分聚合物干粉砂浆、成品双组分乳液砂浆、通用型聚合物水泥防水浆料（Ⅰ型）时，厚度不应小于5mm；防水层采用现场拌制聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂普通防水砂浆时，厚度不应小于12mm；防水层采用柔韧型聚合物水泥防水浆料（Ⅱ型）时或聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）时，厚度不应小于1.2mm。

4 当采用聚合物水泥防水涂料、柔韧型聚合物水泥防水浆料（Ⅱ型）时，表面应涂抹混凝土界面剂，以增加饰面层粘结强度。当砂浆防水层表面进行压光处理时，也可涂抹混凝土界面剂作增加饰面层粘结力处理。

## Ⅲ 卫生间墙根、阳台墙根、烟道根部

    - 卫生间、阳台等有水区域根部渗漏水应从迎水面进行堵漏防水。

    - 卫生间、阳台等墙体根部渗漏水维修应符合下列规定：

1 将墙根渗漏水部位迎水面墙面和地面饰面层清凿至结构面，地面和立面清凿宽度宜为150mm～250mm。

2 清凿后的基层应清理干净，用聚合物水泥防水砂浆对地面和立面的缺陷和孔洞进行修补填平。

3 经缺陷修补后的基层上采用防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物水泥防水浆料进行防水，厚度应符合本规程6.3.5条第3款规定，防水层施工完成后应按规定进行养护。

4 渗漏维修部位进行蓄水试验。砂浆防水层蓄水试验应在24h后，防水涂料蓄水试验应在72h后进行。

## Ⅳ 穿楼地面管根

    - 卫生间等有水区域穿楼地面管根渗漏包括穿楼板管道、地漏、坑管等，渗漏水维修宜从迎水堵漏维修，也可在背水面进行封堵维修。

    - 穿楼地面管根渗漏水维修应符合下列规定：

1迎水面维修时，应将管根周边地面饰面层清凿至结构楼板面，凿开宽度距管边和套管边不应小于200mm，基层及管壁清理干净后，在平面与立面涂刷高分子防水涂料。防水层平面宽度距管边和套管边不应小于150mm，新做防水层与原防水层搭接不应小于80mm，管壁防水层高度不应小于50mm，涂料厚度不应小于1.5mm。防水涂料施工完成后按规定进行养护，并进行蓄水试验，检查无渗漏后恢复地面各构造层。

2 套管与管道间隙渗漏水，应清理迎水面套管与管道之间的嵌填物，深度不应小于30mm，采用高分子密封胶进行嵌填密实，表面宜涂刷高分子防水涂料。

3 背水面采用聚氨酯灌浆材料进行钻孔注浆维修的方法不适用于地漏、坑管等浆液易进入的开口管道。注浆应控制钻孔深度，不得造成管道破损；注浆时应控制好压力和注浆量，不得将浆液注入上层地面砂浆和饰面层内。化学注浆完成后宜在背水面管根周边涂刷高分子防水涂料，顶板混凝土面涂刷宽度不应小于150mm，管壁涂刷高度不应小于50mm。

4 背水面采用表面封闭方式进行防水堵漏时，应先清除表面抹灰层至混凝土面，宽度应超过防水施工区域边缘不小于50mm，清除管壁锈蚀和其他附着污染。管根部位宜涂刷厚度不小于1.0mm的环氧类防水涂料、聚脲类防水涂料，混凝土面涂刷宽度应大于渗水区域边界100mm以上，但不应小于管边和套管边200mm，管壁涂刷高度不应小于50mm。涂料应在干燥表面施工，如表面有连续渗水现象，应先采用速凝无机堵漏材料材料表面止水，然后进行涂料施工。

## Ⅴ 干湿分区门槛

    - 卫生间等有水区域地面水渗透至干区，应从卫生间与干区分界部位设置防渗挡水措施。

    - 干湿分区地面防渗挡水措施应符合下列规定：

1 干湿分区地面未设置高差或挡水门槛造成明水流向干区时，应在干湿分区部位设置高度不小于20mm的金属、石材或其他挡水门槛。

2 当湿区地面水通过地砖下面砂浆渗至干区时，应拆除干湿分区部位地面砖等饰面层至混凝土楼板，宽度不小于200mm，设置阻止水分渗透至干区的挡水措施。挡水措施可采取在结构混凝土面浇筑混凝土或防水砂浆挡坎、安装金属挡水条等方法，混凝土或防水砂浆挡坎的宽度不应小于100mm，并在迎水面一侧涂刷厚度不小于1.5mm的高分子防水涂料。防水施工完成经蓄水试验无渗水现象后，恢复地面饰面层。

## Ⅵ 窗框周边

    - 外墙窗框周边渗漏水应根据渗漏水原因分析，选择迎水面窗框周边防水密封、清除迎水面窗框边外墙饰面层后进行防水处理、背水面窗框边堵漏防水维修等施工方案。

    - 外墙窗框周边渗漏水由于窗框外侧密封胶脱开、墙面砖空鼓、墙面砖勾缝不实所导致时，应采取重新打胶、清除松动空鼓面砖后重新修改、对面砖拼缝采用聚合物水泥防水砂浆勾缝等措施进行维修。

    - 窗框渗漏水采用在迎水面凿除窗边饰面层维修时应符合下列规定：

1 施工操作应在吊篮或搭设脚手架平台上作业，具有可靠的施工安全保证和防止物体坠落的措施保证。

2 凿除饰面层范围宜为渗漏边的边框全边长，窗洞侧面凿除至墙体结构，并清除窗框与墙体间隙填充物。

3 采用聚合物水泥防水砂浆分层找平，留置15mm～25mm窗框与抹灰层间隙，用聚氨酯泡沫填缝剂填补间隙，填缝剂固化后将外溢泡沫割除至窗框平。

4 在窗框与墙体接缝部位粘贴密封胶带或涂刷高分子防水涂料。密封胶带宜选用厚度不小于0.5mm的自粘丁基橡胶胶粘带，胶粘带表面应覆有增强与水泥砂浆粘结的无纺布。采用高分子涂料防水时，厚度不应小于1.5mm。涂料固化前应采用无纺布覆面或撒干净砂粒，采用撒砂增强与水泥砂浆粘结时，涂膜应夹铺胎体材料。密封胶带和涂膜防水层与窗框搭接宽度不应小于10mm，与墙体防水砂浆搭接宽度不应小于50mm。

5 窗框间隙缝防水处理完成后恢复饰面层。饰面层与窗框应留置10mm间隙，用高分子密封胶填缝密封。

    - 窗框渗漏水采用在背水面堵漏维修时应符合下列规定：

1 凿开渗漏区域窗框与墙体衔接部位，清除窗框与墙体之间的填充材料。凿除深度应大于窗框的1/2宽度，长度为渗漏区域两端各扩展不小于150mm。采用机械或人工清凿时应逐渐深入，不得破坏外墙饰面层。

2 在凿开部位用聚合物水泥防水砂浆分层填实。防水砂浆每一遍厚度不宜大于10mm，第二遍应在前一遍砂浆终凝后嵌填。最后一遍砂浆嵌填完成后表面保湿养护时间应不少于三天。

  - 质量验收

    - 家装渗漏维修施工完成后，应对全部维修工程质量进行检查验收。

    - 选用材料的质量应符合设计、施工方案和现行国家、行业相关标准要求，施工前应检查出厂合格证和质量检验报告。

    - 渗漏维修完成后，维修部位不得有渗漏现象。楼地面、管根、墙根等平面渗漏部位维修完成后和饰面层完成后分两次应进行24h蓄水试验，蓄水深度最浅处不应小于20mm。室内墙面渗漏维修应在防水层施工完成后和饰面层完成分两次进行淋水试验。窗框渗漏维修完成后，宜在中雨后进行检验，也可采用淋水2h后进行检验。

附录A  防水材料相关标准

表A 1  防水涂料的执行标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | GB/T 19250 |
| 2 | 聚合物水泥防水涂料 | GB/T 23445 |
| 3 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | JC/T 864 |
| 4 | 水性渗透型无机防水剂 | JC/T 1018 |
| 5 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | JC/T 2428 |
| 6 | 单组分聚脲防水涂料 | JC/T 2435 |
| 7 | 环氧树脂防水涂料 | JC/T 2217 |
| 8 | 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料 | JC/T 2251 |
| 9 | 脂肪族聚氨酯耐候防水涂料 | JC/T 2253 |

表A 2  防水卷材的执行标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高分子防水材料 第1部分 片材 | GB 18173.1 |
| 2 | 高分子增强复合防水片材 | GB/T 26518 |
| 3 | 热塑性聚烯烃防水卷材 | GB/T 27789 |

表A 3  防水砂浆的执行标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预拌砂浆 | GB/T 25181 |
| 2 | 聚合物水泥防水砂浆 | JC/T 984 |
| 3 | 砂浆、混凝土防水剂 | JC 474 |
| 4 | 聚合物水泥防水浆料 | JC/T 2090 |

表A 4  密封材料的性能执行标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 | GB/T 14683 |
| 2 | 建筑用硅酮机构密封胶 | GB 16776 |
| 3 | 聚氨酯建筑密封胶 | JC/T 482 |
| 4 | 丙烯酸酯建筑密封胶 | JC/T 484 |
| 5 | 混凝土接缝用建筑密封胶 | JC/T 881 |
| 6 | 聚硫建筑密封胶 | JC/T 483 |

表A 5  其他材料执行标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | GB/T 18445 |
| 2 | 无机防水堵漏材料 | GB/T 23440 |
| 3 | 丁基橡胶防水密封胶粘带 | JC/T 942 |
| 4 | 聚氨酯灌浆材料 | JC/T 2041 |
| 5 | 丙烯酸盐灌浆材料 | JC/T 2037 |
| 6 | 水泥基灌浆材料 | JC/T 986 |
| 7 | 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 | JC/T 1041 |
| 8 | 混凝土界面处理剂 | JC/T 907 |
| 9 | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂 | JC/T 936 |
| 10 | 聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥黏结料 | JC/T 2377 |
| 11 | 建筑表面用有机硅防水剂 | JC/T 902 |
| 12 | 水性渗透型无机防水剂 | JC/T 1018 |
| 13 | 建筑构件连接处防水密封膏 | JG/T 501 |

# Text boxes

CBDA